Конец формы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Начало формы    Конец формы | **Перечень основных дефектов обуви, их описание и причины возникновения**  Перечень основных дефектов обуви, их описание и причины возникновения   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | название дефекта | описание внешних признаков дефекта | причины образования дефекта | характер дефекта | | разные по оттенку цвета кожи деталей изделия | неодинаковый оттенок цвета одноименных деталей верха обуви | образуется в результате плохой подготовки кожи к крашению,применения красителей неудовлетворительного качества, неправильного комплектования деталей при раскрое,  неравномерного нанесения слоя аппретуры на кожу верха | производственный  дефект | | липкость покрытия кожи верха | наличие липкости покрытия на коже деталей верха | образуется в результате неправильного составления покрытий для кож или нарушение режима сушки кожи | производственный дефект | | матовость лаковой пленки кожи верха | отсутствие блеска или слабый блеск лаковой пленки на коже деталей верха обуви | образуется в результате неправильного состава комплектов лакового покрытия или нарушения температурного режима сушки обуви | производственный дефект | | трещины лаковой пленки кожи верха | наличие трещин лакового покрытия на коже деталей верха:  при сохранении эластичности кожи | образуется в результате чрезмерного натяжения при затягивании (формования) заготовки лаковой пленки  при отсутствии эластичности кож в местах трещин | производственный дефект  эксплуатационный дефект | | неустойчивость и маркость красителя кожи верха или подкладки | неустойчивость красителя определяется степенью перехода красителя на одежду и кожу | образуется в результате нарушения рецептуры покрывной краски, недостаточной адгезии покрытия с кожей | производственный дефект | | разные по оттенку подошвы | неодинаковый оттенок подошв в паре | образуется в результате неправильного подбора подошв по оттенку или нарушения технологии покрытия подошв | производственный дефект | | трещины подошвы | трещины различной длины и глубины без изменения структуры, жесткости и цвета материала подошвы | образуется в результате неправильного составления сметок и нарушения технологии производства подошвы | производственный дефект | | разрыв кожи (материал) по линии заготовки шва | видимый разрыв разной формы и величины:  без деформации верха в месте разрыва  с деформацией верха  (вытянутость, выпуклость кожи заготовки в результате особенностей строения стопы и др.) | образуется в результате применения материала низкого качества, нарушения технологии сборки заготовки  образуется в результате чрезмерного физического воздействия, вследствие особенности строения стопы или походки человека | производственный дефект  эксплуатационный  дефект | | складки подкладки изделия | складки или морщины подкладки, влияющие на качество | образуется в результате нарушения технологии формования заготовки, применения кожи подкладки низкого качества | производственный дефект | | морщинистость или складки кожи верха | складка или морщина материала верха:  без изменения формы деталей, структуры и эластичности материала верха и покрытия  с изменением формы деталей и структуры материала верха | образуется в результате неправильного раскроя материала на детали, нарушения технологии формования обуви  образуется в результате чрезмерного физического воздействия, вследствие несоответствия полноты обуви полноте стопы, особенностей строения стопы | производственный  дефект  эксплуатационный дефект | | оседание задника и подноска изделия | заготовка верха обуви нависает за грань подошвы или каблука:  подносок (задник) у основания мягкий, неформоустойчивый.Обувь сохранила первоначальную форму | Образуется в результате нарушения технологии формования носочной и пяточной части обуви | производственный дефект | | отклеивание подошвы | участки, где имеется неприклеивание подошвы. | образуется в результате неправильной обработки затяжной кромки, отсутствие клеевой пленки на отдельных участках, нарушение технологии приклеивания подошв | производственный дефект | | отставание каблука | видимая расщелина между каблуком и пяточной частью, образуется при натяжении каблука большим пальцем | образуется в результате неправильной установки каблука или нарушения технологии его крепления | производственный дефект | | отрыв каблука | каблук оторван от пяточной части:  крепление каблука не обеспечивает прочность держания  крепление каблука обеспечивает прочность держания, но имеются механические повреждения обтяжки каблука или граней каблука | образуется в результате недостаточного количества крепления или недостаточной их длины  образуется в результате механического повреждения, способствующего отрыву каблука | производственный  дефект  эксплуатационный дефект | | перелом каблука | перелом или трещины каблука различной глубины:  каблук или набойка не имеют дополнительных производственных креплений и механических повреждений  каблук или набойка имеют дополнительные непроизводственные крепители или механические повреждения, способствующего образованию дефекта | образуется в результате нарушения технологии изготовления каблука или его крепления  образуется в результате некачественного ремонта обуви или механического повреждения | производственный дефект  эксплуатационный дефект | |  | |