## Slide 1: Алюминий
Преподаватель: Грудинина Т.В.
СПб ГБ ПОУ «МРЦПК «ТЭ и М»

## Slide 2: Характеристика алюминия по положению в ПСХЭ. Строение атома.
Порядковый номер
Относительная атомная масса
Алюминий элемент группы подгруппы
В ядре атома протонов и нейтронов
Количество электронов
В атоме алюминия энергетических уровня
Строение электронной оболочки
Степень окисления алюминия в соединениях
Простое вещество алюминия является

## Slide 3
Химическая связь – металлическая
Кристаллическая решетка металлическая кубическая гранецентрированная.

## Slide 4: Нахождение в природе.
Изотоп алюминия 27Al со следами радиоактивного изотопа 26Al, полураспад 720 тыс. лет.
Содержание алюминия в земной коре около 8%. По распространенности в природе занимает 1-е место среди металлов и 3-е место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию.

## Slide 5: Минералы алюминия.
Бокситы Al2O3∙nH2O (с примесями SiO2, Fe2O3 и CaCO3)
Нефелины KNa3[AlSiO4]4
Алуниты (Na, K)2SO4∙Al2(SO4)3∙4Al(OH)3
Каолин Al2O3∙2SiO2∙2H2O

## Slide 6
Корунд (сапфир, рубин) Al2O3
Берилл (изумруд, аквамарин) 2BeO∙ Al2O3∙6SiO2
Хризоберилл (александрит) BeAl2O4

## Slide 7
Алюминий в металлическом состоянии был впервые получен в 1825 году датским физиком Гансом Эрстедом действием амальгамы калия на хлорид алюминия с последующей отгонкой ртути.

## Slide 8: Получение алюминия.
В промышленности – электролиз раствора глинозема Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с добавкой CaF2.
Криолит используется как растворитель Al2O3, а добавка CaF2 позволяет поддерживать температуру плавления в электролитической ванне не выше 10000С.

## Slide 9
Катод:
Анод: угольный, расходуется в процессе электролиза

## Slide 10
Для получения 1000 кг алюминия, требуется 1920 кг глинозема, 65 кг криолита, 35 кг фторида калия, 600 кг анодной массы и 17 тыс. кВт∙г электроэнергии.
Лабораторный способ
предложил Фридрих Велер
в 1827 году.
(при нагревании)

## Slide 11: Физические свойства.
Металл серебристо-белого цвета, очень пластичный. Обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии (оксидные пленки).
Плотность 2,7 кг/см3
Температура плавления 6600С
Температура кипения 25000С

## Slide 12: Химические свойства
Он химически активен.
Легко окисляется кислородом воздуха.
При обычной температуре реагирует с хлором и бромом, с фтором при нагревании:

## Slide 13
При нагревании реагирует с неметаллами:
С серой, образуя сульфид алюминия
С азотом, образуя нитрид алюминия
С углеродом, образуя карбид алюминия

## Slide 14
Алюминий растворяется в разбавленной серной и соляной кислотах, а также в водных растворах щелочей
Пассивирует в концентрированной серной и азотной кислотах.

## Slide 15
Алюминий без оксидной пленки активно реагирует с водой.
Является сильным восстановителем других металлов из их оксидов (алюминотермия).

## Slide 16: Сплавы алюминия.
Дюралюмин – сплав алюминия с медью (1,4-13%), марганцем.
Магналин – сплав алюминия с магнием (5-13%).
Силумин – сплав алюминия,
содержащий кремний. Хорошо
подвергается литью.

## Slide 17: Применение.
Al
авиастроение
автомобилестроение
строительство
судостроение

## Slide 18
Al
провода
краски
зеркала
в быту

## Slide 19: Горючие и взрывчатые смеси.
Алюмотол – литая смесь тринитротолуола с порошком алюминия.
Промышленное взрывчатое вещество.
Аммонал – аммиачная селитра, тринитротолуол и порошок алюминия.
Термит – смесь порошков алюминия и оксида железа (Fe2O3 или Fe3O4). Используется для сварки рельсов и трубопроводов.

## Slide 20: Спасибо за внимание!