# Text boxes

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ

ПЛАВКА ОБОЖЖЁННЫХ ФЛОТАЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

t = 1500 – 1600 (C

ШЛАК

ШТЕЙН

(20 – 25 % МЕДИ)

КОНВЕРТЕРЫ

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

РУДА

(1-2 % МЕДИ)

13

ВДУВАНИЕ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ФУРМЫ

ВЫЖИГАНИЕ СЕРЫ И ЖЕЛЕЗА

КВАРЦ

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ ВАННЫ

ШЛАК

ОСЕДАНИЕ ЧИСТОЙ МЕДИ НА КАТОДЕ (ТОНКИЕ ПЛАСТИНЫ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ МЕДИ)

ЧЕРНОВАЯ МЕДЬ

(96 – 99 % МЕДИ)

РАФИНИРОВАННАЯ

МЕДЬ

ПРИМЕСИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

250 – 300 кВт