Лабораторная работа № 5.

«Измерение модуля упругости резины».

Цель: Определить модуль упругости резины. Сделать вывод о совпадении  полученного результата со справочным значением.

Оборудование: штатив, кусок резинового шнура, набор грузов, линейка.

Ход работы.

- Подвесьте резиновый шнур с помощью штатива. Измерьте расстояние между метками на шнуре l0.

- Прикрепите к свободному концу шнура грузы. Вес грузов равен силе упругости F, возникающей в шнуре при деформации растяжения.

- Измерьте расстояние между метками при деформации шнура l.

l0

l

- Рассчитайте модуль упругости резины, используя закон Гука: σ = Е . ε, где σ = F

S

– механическое напряжение, S = π . d2  - площадь сечения шнура, d – диаметр шнура,

4

ε = Δl = (l – l0) – относительное удлинение шнура.

l          l

4 . F  =  E . (l – l0)                          E =  4 . F . l0               , где π = 3,14; d =  5 мм = 0,005 м.

π . d2           l                                         π.d2.(l –l0)

- Результаты занесите в таблицу:

| Длина шнура без деформации l0, м | Длина растянутого шнура l, м | Диаметр шнура d, м | Сила упругости F, Н | Модуль упругости Е, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сравните полученное значение модуля упругости со справочным значением:

Еспр. = 8 . 108 Па.

- Сделайте вывод.