- Тема проекта:

- «Очистка поверхности медного сплава»

Авторы:                       Мацко Вероника

Овсянникова Валентина

Сотникова Виктория

ГБОУ СОШ   № 1900

Руководитель работы:

Заичко Г.Н.

учитель химии, к.т.н.

- Москва

2014

Содержание

Введение                                                                                                           3

1. Литературный обзор                                                                                   4

1.1.  Медные сплавы. Мельхиор                                                                      4

1.2.  Взаимодействие  мельхиора с веществами атмосферы                  6

2. Экспериментальная   часть                                                                14

  - Разработка  методики  качественного определения                     14 катионов меди и никеля в растворах (в пробирках)

  - Разработка  методики  качественного определения                     19      катионов меди и никеля в растворах                                                 (капельный метод анализа)

  - Анализ состава поверхности «грязного»  мельхиора                     23      последовательной обработкой его реактива

  - Очистка мельхиора кипячением в растворе соды с                       27                   добавлением алюминиевой фольги

Выводы                                                                                                            33

Литература                                                                                                       34

Приложения                                                                                                     35

# Введение

Медные сплавы (сплавы на основе меди) — первые металлические сплавы, созданные человеком еще в бронзовом  веке.  До середины ХХ  века по объему  мирового  производства  они  занимали первое  место среди сплавов цветных металлов, уступив его затем алюминиевым сплавам.

До настоящего времени медные сплавы широко применяются в    машино-, авиа-,  авто-  и судостроении,   в электротехнической промышленности, приборостроении, в производстве водяной и паровой арматуры, а также художественного литья и посуды. В повседневной жизни, в быту мы чаще всего используем сплав меди с никелем  -  мельхиор.

Все сплавы меди обладают высокой стойкостью против атмосферной и газовой коррозии,  слабо поддаются почвенной коррозии.

Однако с течением времени на их поверхности образуются защитные пленки различных соединений, малорастворимых в воде, которые называют патиной. Патина часто  придает художественным изделиям из  медных сплавов  особый внешний вид и выразительность.

Появление  патины на мельхиоровой посуде и столовых приборах наоборот нежелательно и такие загрязнения  приходится      удалять различными  средствами и способами.

Гипотеза:   Для очистки поверхности медного сплава можно использовать не только механические, но и   химические или   электрохимические способы.

Цель данной работы:   Ознакомиться со способами очистки поверхности медного сплава мельхиора в домашних условиях. Предложить объяснение химических процессов, протекающих при выбранном способе очистки.

В работе решаются следующие задачи:

- изучить  литературу, посвященную сплавам меди и мельхиору;

- на основании литературных данных сделать предположения   о  составе   и химических свойствах загрязнений на поверхности  мельхиора. С целью экспериментальной проверки предположений, разработать методики проведения необходимых качественных реакций, исходя из возможностей  школьного  кабинета химии;

- подобрать  способ и  очистить  поверхность мельхиора, предложить  объяснение протекающих химических процессов.

1.Литературный обзор

1.1.  Медные сплавы. Мельхиор

Сплавы - макроскопически  однородные системы, состоящие, как правило, из двух или более металлов.

Сплавы могут представлять собой твердые растворы, если  компоненты частично или полностью растворяются друг в друге. Тогда первый  компо-

нент   («растворитель»)   образует собственную кристаллическую решетку, второй   («растворенное вещество», легирующая добавка)  присутствует в виде отдельных атомов, собственной решетки не имеет.

По типу основной  легирующей добавки медные сплавы  подразделяют на медно - никелевые,  латуни  (добавка цинка),  бронзы (любой   элемент, кроме цинка и никеля).

Со многими элементами медь образует   твёрдые  растворы замещения, в которых атомы добавки занимают места атомов меди в гранецентрирован-ной кубической решётке (рис. 1). Эти твердые растворы   называют  неупоря-доченными,  поскольку  замещение происходит в случайных  узлах решетки.

Рис. 1. Кубическая гранецентрированная решётка металла.

Замещение одних атомов другими в кристаллической решётке происходит в том случае, если у них  близкие атомные радиусы и одинако-вый тип решетки  (например, размеры  атомов меди и основных легирующих добавок - никеля и цинка соответственно равны 126, 128 и 138 пм; у никеля и меди кубическая гранецентрированная решётка,   у цинка – гексагональная плотноупакованная).  Поэтому медь в твёрдом состоянии растворяет до 39 %  Zn,     a Ni — неограниченно.

Если разница в размерах атомов превышает 15%, твёрдый раствор замещения образоваться не может. Возможно образование механической смеси.

Pазмер атомов марганца и железа  (минидобавок в сплавах меди)   составляет    соответственно     135 и 126 пм,    а тип решетки – кубическая и кубическая     объемноцентрированная.

Медь с никелем образует   непрерывный ряд твёрдых растворов. У сплавов по сравнению с медью   выше  прочность и электросопротивление,   сильно повышается стойкость против коррозии. Медно - никелевые сплавы хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии  -  из них получают листы, ленты, проволоку, прутки, трубы, штампуют различные изделия. Кроме коррозионной стойкости  сплав мельхиор (медь  и  5 - 25 % никеля) обладает красивым серебристым цветом и похож на серебро, но   механически прочнее и значительно дешевле.

Большее содержание никеля в сочетании с небольшими   добавками  железа и марганца  (суммарно  менее  1 %) обеспечивают мельхиору повы-шенную прочность, коррозионную и кавитационную стойкость, особенно в морской воде и в атмосфере водяного пара.  Поэтому мельхиор щироко применяется в производстве высококачественных деталей морских лодок. Из него  изготавливают   ювелирные изделия, посуду, термогенераторы, точные резисторы  и т.д. Большинство современных монет серебристого цвета имеют  мельхиоровое покрытие  (обычно содержит 75 % меди и до  25 % никеля с незначительными добавками марганца).

Мельхиоровые предметы сложно  отличить от  серебряных.  Посуда  из мельхиора изящна и элегантна, не слишком дорога,  а также очень прочна      и сохраняет нужную температуру блюд. Кроме того, содержит полезные элементых.

__________________________________________________________________

х Никель – микроэлемент, накопление которого происходит главным образом в двух органах: паращитовидной и поджелудочной железах. Он участвует в ряде закономерных процессов, в частности, усиливает положительное действие инсулина, способствуя сохранению низкого уровня глюкозы в крови как можно дольше.  Кроме того, ионы никеля оказывают благотворное влияние на функции, выполняемые ферментами, производят окисление витамина С.

Медь, как и никель, в микродозах присутствует в крови человека,  является   составляющей множества ферментов и обладает антибактериальными свойствами. Ежесуточная  доза составляет  0,9 мг.   «Медное голодание» организма вызывает изменения в обмене белков и развитии костной системы.

Помимо мельхиора, существуют и другие сплавы меди с никелем: монель, содержание никеля в котором достигает 67 %, а также нейзильбер, в котором дополнительно присутствует цинк.

Итак, чаще всего в повседневной жизни нам встречается медный сплав мельхиор, достоинства которого изложены выше.

Кроме красоты и полезных свойств у мельхиора есть недостаток - он достаточно быстро   покрывается темным налетом, а во  влажной среде  цвет налета может быть зеленым.  Этот налет называют патиной.  Для удаления патины хозяйки обычно применяют абразивные  пасты, которые могут оставлять  царапины на поверхности мельхиора. В интернете можно найти описание щадящих  поверхность   способов очистки  (см. приложение).  Однако непонятно,  безопасны ли они  для здоровья человека и окружающей природы, поскольку нет объяснения протекающих при этом процессов.

В работе нас будет интересовать состояние поверхности  медного сплава - мельхиора. За отсутствием  конкретных данных о ее составе, можно предположить, что на ней будут представлены атомы всех металлов  пропор-ционально их доле в сплаве. Например,  для  мельхиора с усредненным составом:

| Металл | Cu | Ni | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля, % | 84 | 15 | 0.5 | 0,5 |
| Ar | 64 | 59 | 55 | 56 |
| Доля по количеству атомов, % | 82,83 | 16,04 | 0,57 | 0,56 |

Тогда соотношение атомов металлов на поверхности составит:

NCu : NNi : NMn : NFe  = 82,83 : 16,04 : 0,57 : 0,56 ≈ 148 : 29 : 1 : 1

Наши расчеты показывают, что  на поверхности  мельхиора   находятся,  в основном, атомы меди и никеля в соотношении ~ 5:1.

1.2.  Взаимодействие  мельхиора с веществами атмосферы.                                          Определение  возможного  состава  загрязнений.

В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда,   продукты горения…). Концентрация основных газов  (кислород, азот, инертные газы) в атмосфере  практически постоянна.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит транспорт, в выхлопах  которого содержатся   оксиды  углерода и азота, углеводороды,    сероводород  и сернистый газ.

Сероводород содержится также в выбросах очистных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий.

Ниже рассмотрено взаимодействие некоторых компонентов воздуха (окислителей) с никелем и медью при различных условиях.  В таблице приведены только те реакции, условия и продукты, которые найдены в соответствующей литературе  [1 - 4].  Следует также учитывать, что при комнатной температуре реакции протекают медленнее.

| Газ | Медь | Никель |
| --- | --- | --- |
| Воздух-смесь газов | Не изменяется на воздухе в отсутствие влаги и диоксида углерода. |  |
| Кислород О2 | 4Cu + O2 = 2Cu2O ( 200 0C) красно-оранжевый 2Cu + O2 = 2CuO (400-500 0C, избыток О2) чёрный | 2Ni + O2 = 2NiO (500 0C) зеленовато-желтый |
| Сернистый газ SO2 | 4Cu + SO2 = Cu2S + 2CuO (600 – 800 0C) чёрно-синий чёрный |  |
| Оксиды азота | 2Cu + 2NO = 2CuO + N2 (500-600 0C) 4Cu + 2NO2 = 4CuO + N2 (500-600 0C) |  |
| Оксид углерода | 2Cu + H2O + CO2 + O2 = Cu2CO3(OH)2↓ светло-зеленый |  |
| Сероводород H2S | H2S – восстановитель. При растворении в воде образует слабую сероводородную кислоту, которая может взаимодействовать с основными оксидами: CuO + H2S = CuS + H2O NiO + H2S = NiS + H2O |  |

Цвет поверхности  «грязного» мельхиора темный,  иногда с синеватым или зеленоватым отливом. Поэтому можно предположить, что  в его составе содержатся оксиды меди и сульфиды меди и никеля. В качестве примесей  могут присутствовать  основной карбонат меди(II)   и оксид никеля.

Уточнить состав «загрязнений» экспериментально можно, учитывая различие  свойств соединений меди и никеля (таблицы 1,2).   Выбраны такие свойства (таблица 2), проверка которых возможна в условиях школьной лаборатории.

Таблица 1

| Состав «загрязнения» | Свойства «загрязнения» | Цвет поверхности «грязного» мельхиора в сравнении с «чистым» сплавом |
| --- | --- | --- |
| Оксид меди (II) CuO | Цвет коричнево-черный. Характер амфотерный с преобладанием основных свойств. Восстанавливается водородом, углеродом, активными металлами. Взаимодействует с кислотами и щелочами (крепкими). Медленно реагирует с гидратом аммиака. CuO + 2HCl (разб) = CuCl2 + H2O СuO + 2NaOH (30-40 %) + H2O = Na2[Cu(OH)4] (кипячение) CuO + 4(NH3*H2O) = [Cu(NH3)4](OH)2 + 3H2O (t, 0С) синий |  |
| Оксид меди(I) Cu2O | Темно красный или оранжевый. Во влажном состоянии медленно окисляется кислородом воздуха. Переводится в раствор гидратом аммиака. Cu2O + 4H2O + O2 = 4Cu(OH)2↓ (t, 0С) Cu2O + 6HNO3 (конц) = 2Cu(NO3)2 + 2NO2 + 3H2O Cu2O + 2NaOH(конц) + H2O = 2Na[Cu(OH)2] 5Cu2O + 13H2SO4(разб) + 2KMnO4 = 10CuSO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 13H2O Cu2O + 2HСl(разб) = 2CuCl ↓ + H2O 2Cu2O + 8HСl(разб) + O2 = 4CuCl2 + 4H2O 2Cu2O + 4HCl(конц) = 2H[CuCl2] + H2O |  |
| Оксид никеля(II) NiO | Желтый. При нагревании на воздухе становится темно-зеленым. Амфотерный с преобладанием основных свойств. Реагирует с кислотами и гидратом аммиака. NiO + 2HCl (разб) = NiCl2 + H2O NiO + H2SO4 (разб) = NiSO4 + H2O светло-желтый NiO + 2HNO3 (разб) = Ni(NO3)2 + H2O светло-зеленый NiO + 2NaOH = NaNiO2 + H2O (только при cпекании) зеленый CuO + 6(NH3*H2O)(конц) = [Cu(NH3)6](OH)2 + 5H2O (t, 0С) синий |  |
| Сульфид меди(II) CuS | Черного цвета. При нагревании разлагается. Не растворяется в воде и не рагирует с соляной кислотой и гидратом аммиака. 2CuS = Cu2S + S (200-450 0C) CuS + 4H2SO4(конц..,.горячая) = СuSO4 + 4SO2↑ + 4H2O (примесь S) (t, 0С) CuS + 8HNO3(конц..,.горячая) = CuSO4 + 8NO2 + 4H2O (t, 0С) |  |
| Сульфид меди(I) Cu2S | Черно-синий. Не растворяется в воде и не реагирует с соляной кислотой. Окисляется кислотами-окислителями и кислородом, медленно переводится в раствор с помощью гидрата аммиака и цианида калия. Cu2S + 6H2SO4(конц.,.горячая) = 2СuSO4 + 5SO2↑ + 6H2O (t, 0С) Cu2S + 8HNO3(конц...горячая) = 2Cu(NO3)2 + 4NO2 + S↓ + 4H2O (t, 0С) Cu2S + 12HNO3(конц...горячая) = Cu(NO3)2 + CuSO4 + 10NO2 + 64H2O Cu2S + 4 (NH3*H2O)конц = [Cu(NH3)2]S + 4H2O (t) Cu2S + 2Fe2(SO4)3(раствор) = 2СuSO4 + 4FeSO4 + S↓ (t, 0С) |  |
| Сульфид никеля(II) NiS | Черный, нерастворимый в воде. Не реагирует со щелочами, гидратом аммиака, водородом. Разлагается кислотами. NiS + 2HCl (конц) = NiCl2 + H2S (кипячение) NiS + 8HNO3(конц) = NiSO4 + 8NO2 + 4H2O |  |
| Дигидроксокарбонат меди(II) Сu2CO3(OH)2 | Cветло-зеленый, при слабом нагревании разлагается без плавления. Не растворяется в холодной воде, разлагается кипящей водой, кислотами, солями аммония. Сu2CO3(OH)2(суспензия) = 2CuO↓ + CO2↑ + H2O (кипячение) Сu2CO3(OH)2 + 4HCl(конц) = 2СuCl2 + CO2↑ + 3H2O Сu2CO3(OH)2 + 4NH4Cl(конц) = 2СuCl2 + CO2↑ + 3H2O + 4NH3↑ (кипячение) |  |
| Медь Сu | Красный металл. Не изменяется на воздухе в отсутствии углекислого газа и воды, при нагревании тускнеет (образование оксидной пленки). Не реагирует с водой и разбавленной соляной кислотой. Переводится в раствор кислотами - неокислителями или гидратом аммиака в присутствии кислорода. Окисляется концентрированной серной кислотой, азотной кислотой, кислородом. Катион Cu2+ в растворе имеет голубую окраску. Сu + H2SO4(конц.хол) = СuO + SO2 + H2O Сu + 2H2SO4(конц.гор.) = СuO + SO2 + 2H2O (примесь Cu2S) Сu + 2H2SO4(разб.) + O2(воздух) = 2СuSO4+ 2H2O (t, 0С) Cu + 4HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O 3Cu + 8HNO3(конц.) = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O 2Сu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O |  |
| Никель Ni | Белый металл. Не реагирует с водой, щелочами, гидратом аммиака, пассивируется концентрированной азотной кислотой. Катион Ni2+ в растворе имеет ярко – зеленую окраску. Реагирует с разбавленными кислотами. Ni + 2HCl(разб) = NiCl2 + H2↑ (t, 0С) 3Ni + 8HNO3(разб.) = 3Ni(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O |  |

Таблица 2

| Вещество | Формула продукта реакции при взаимодействии с реактивом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCl (разб.). | HCl(конц) | NH3*H2Oх, нагрев | NaOH(конц) кипячение | HNO3 (конц) | H2SO4(разб) |
| CuO | CuCl2 | CuCl2 | [Cu(NH3)4](OH)2 синий | Na2[Cu(OH)4] | Cu(NO3)2 голубой | CuSO4 голубой |
| Cu2O | а) CuCl2 в присутствии О2 б) СuCl↓ белый | H[CuCl2] | [Cu(NH3)2](OH) бесцветный. Быстро окисляется до [Cu(NH3)4](OH)2 синий | Na[Cu(OH)2] | Cu(NO3)2 голубой | CuSO4 голубой (в присутствии О2) |
| NiO | NiCl2 желтый | NiCl2 | [Ni(NH3)6](OH)2 синий, сине-красный | - | Ni(NO3)2 светло-зеленый | NiSO4 светло-желтый |
| CuS | нерастворим | - | - | - | CuSO4 голубой | - |
| Cu2S | нерастворим | - | [Cu(NH3)2]2S очень медленно | - | Cu(NO3)2 + CuSO4 | - |
| NiS | нерастворим | NiCl2 при нагреве | - | - | NiSO4 светло-желтый | NiSO4 светло-желтый |
| Сu2CO3(OH)2 | СuCl2 + CO2 | СuCl2 | - | - | Cu(NO3)2 + СО2 | CuSO4 + СО2 голубой |
| Сu | - | CuCl2 в присутствии О2 | [Cu(NH3)4](OH)2 синий | - | Cu(NO3)2 | СuSO4 при нагреве в присутствии О2 |
| Ni | NiCl2 + H2 при нагреве | NiCl2 + H2 | - | - | - | NiSO4 светло-желтый |

Х Групповым реагентом на катионы Cu2+  и  Ni2+ является гидрат аммиака, который осаждает катионы в виде   гидроксидов:                                                              CuSO4 + 2NH3*H2O = Cu(OH)2↓ + 2NH4Cl              NiCl2 + NH3*H2O = NiOHCl↓ + NH4Cl

Осадки гидроксидов и основных солей растворяются в избытке раствора гидрата аммиака, образуя комплексные соли, например:

NiOHCl + 5NH4OH + NH4Cl = [Ni(NH3)6]Cl2 + 6H2O    (сине-красный)         Cu2(OH)2SO4 + 6NH4OH + (NH4)2SO4  <=>   2[Cu(NH3)6]SO4 + 8H2O        (синий)

Аммиачные  комплексы  меди  и никеля при подкислении разрушается вследствие связывания NH3 ионами Н+ с образованием более устойчивого комплекса NH4+.   При этом синяя окраска раствора переходит в голубую   или ярко-зеленую  (соответственно цвет Cu2+  и  Ni2+  - ионов):                                  [Cu(NH3)4]2+ + 4Н+ → Cu2+ + 4NH4+                                      [Ni(NH3)6]2+   + 6Н+ → Ni2+ + 6NH4+

Ионы   Cu2+,  Cu+, Ni2+   можно также распознать по образованию окрашенных   гексацианоферратов  (таблица 3):

Таблица 3.

| Реактив | Катион |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu2+ | Ni2+ | Cu+ |
| Желтая кровяная соль К4[Fe(CN)6] | 2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- = Cu2[Fe(CN)6] ↓ гексацианоферрат(II) меди(II), красный Образует красно-коричневые кристаллы. Не растворяется в воде и разбавленных кислотах, растворяется в растворе аммиака. | 2Ni2+ + [Fe(CN)6]4- = Ni2[Fe(CN)6] ↓ гексацианоферрат(II) никеля(II), серо-зелёный Не растворяется в воде. Образует кристаллогидрат состава Ni2[Fe(CN)6]•11H2O — серо-зелёные кристаллы. При хранении на воздухе окисляется и приобретает жёлто-коричневый цвет. |  |
| Красная кровяная соль К3[Fe(CN)6] | 2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- = Cu3[Fe(CN)6]2 ↓ | 2Ni2+ + [Fe(CN)6]4- = Ni3[Fe(CN)6]2 ↓ | 3Cu+ + [Fe(CN)6]3- = Cu3[Fe(CN)6] ↓ гексацианоферрат(III) меди(I), красно-коричневые кристаллы |

Осадки нерастворимы  в разбавленных кислотах. В гидрате аммиака  осадки растворяются с образованием гидроксида  тетраамминмеди (II) и никеля.  Приведем уравнение для соединения меди:

Cu2[Fe(CN)6] + 12NH4OH = (NH4)4[Fe(CN)6] + 2[Cu(NH3)4](OH)2 + 8H2O.

В аналитической химии для качественного и количественного определения катионов никеля используют  реактив диметилглиоксим.        При взаимодействии с ионами никеля диметилглиоксим образует красный комплекс,        который может быть легко осажден и определен   гравиметрически. К сожалению,  этот реактив отсутствует в школьных лабораториях.

Анализ  приведенных  данных   позволяет сделать следующие выводы:

- На поверхности «грязного» мельхиора могут присутствовать следующие соединения меди и никеля:  CuO, Cu2O, NiO, CuS, Cu2S, NiS, Сu2CO3(OH)2.. Присутствие  меди и никеля на поверхности  сплава, находящегося в контакте  с кислородом воздуха, маловероятно.

- С целью изучения состава «загрязнений» можно их последовательно удалять с поверхности мельхиора, обрабатывая реактивами:

| № опыта | Реактив | Формула растворяемого «загрязнения» |
| --- | --- | --- |
| 1 | NaOH(конц) нагревание | CuO, Cu2O |
| 2 | HCl (разб.) | CuO, Cu2O, NiO, Сu2CO3(OH)2. |
| 3 | H2SO4(разб) | NiSх |
| 4 | HNO3 (конц) | CuS, Cu2Sх |

х А также небольшие остаточные количества других соединений, которые  не растворил предыдущий реактив, если время реакции оказалось недостаточным.

- В качестве самостоятельного реагента поверхность «грязного» мельхиора можно обрабатывать раствором   аммиака.

- Для определения катионов Cu2+ и Ni2+  в  полученных после обработки поверхности растворах  можно использовать   растворы    К4[Fe(CN)6],   К3[Fe(CN)6]   и   аммиака.

2. Экспериментальная часть

  - Разработка  методики  качественного определения   катионов меди и никеля в растворах (в пробирках).

Были приготовлены модельные  растворы сульфатов меди(II) и   никеля(II) следующих концентраций:

| № раствора | Концентрация соли в расчете на исходные кристаллогидраты, масс. % | Концентрация катионов в растворе, масс. % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu2+ | Ni2+ |
| 1 | 10 | 2,56 | 2,10 |
| 2 | 1 | 2,56*10-1 | 2,10*10-1 |
| 3 | 0,1 | 2,56*10-2 | 2,10*10-2 |
| 4 | 0,01 | 2,56*10-3 | 2,10*10-3 |

К 3 мл исходных  растворов   добавляли растворы аммиака,  а также   желтой и красной кровяных солей с последующей обработкой осадков растворами соляной кислоты и  аммиака (Таблица 4).

При использовании раствора аммиака наблюдали изменение окраски модельных растворов.  Яркая синяя окраска появлялась  у аммиачных комплексов   в растворах  № 1-3. Цвет медьсодержащих растворов был особенно насыщенным.  В растворе    № 4 изменение окраски было слабым, но заметным.

При добавлении кровяных солей   окраска растворов  в пробирках также менялась. Причем особо яркий  эффект контрастного изменения окраски наблюдали при определении катионов меди в растворах № 1-4 реактивом – гексацианоферратом(II) калия  (К4[Fe(CN)6],   желтая  кровяная соль). В растворах соли никеля наблюдали образование осадка за счет связывания катионов в нерастворимый комплекс – гексацианоферрат(II) никеля.  При добавлении к   гексацианоферратам меди и никеля раствора аммиака наблюдали растворение осадков и появление синей окраски.

Гексацианоферраты(II)  можно также получать, используя продукты разложения  аммиакатов  кислотой:

1 – исходный 10 % раствор сульфата меди(II);

2 – гидроксид  тетраамминмеди(II);

3 – к  раствору 2 добавлена соляная кислота;

4 – к раствору 3 добавлен гексацианоферрат(II) калия.

Характерное изменение цвета наблюдали при добавлении выбранных реактивов к смесям модельных растворов  (таблица 5).

Далее в работе для качественного определения    катионов  Cu2+ и  Ni2+  были выбраны два реактива:

- Раствор желтой кровяной соли  К4[Fe(CN)6].

- Раствор аммиака.

Таблица 4

| № образца | Добавляемый реактив | Результаты опытов c модельными растворами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni2+ | Cu2+ |
| 1 | Исходные растворы |  |  |
| 2 | Раствор аммиака 10 % к образцу № 1 |  |  |
| 3 | Раствор HCl к образцу № 2 |  |  |
| 4 | Раствор желтой кровяной соли К4[Fe(CN)6] образцу № 1 |  |  |
| 5 | Раствор HCl к образцу № 4 | Без изменений | Без изменений |
| 6 | Раствор аммиака 10 % к образцу № 4 |  |  |
| 7 | Раствор красной кровяной соли К3[Fe(CN)6] образцу № 1 |  |  |
| 8 | Раствор аммиака 10 % к образцу № 7 |  |  |

Таблица 5

| № образца | Добавляемый реактив | Результаты опытов cо смесями модельных растворов СuSO4 и NiSO4 в соотношении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5:1 | 1:1 |
| 1 | Раствор аммиака 10 % к образцу № 1 |  |  |
| 2 | Раствор желтой кровяной соли К4[Fe(CN)6] |  |  |
| 3 | Раствор аммиака 10 % к образцу № 2 |  |  |

  - Разработка  методики  качественного определения   катионов меди и никеля в растворах (капельный метод анализа)

Модельный раствор, содержащий    катионы меди или никеля, с помощью капиллярной пипетки  наносили на   фильтровальную  бумагу. Использовали пипетку  с внутренним диаметром капилляра ~ 1,5—2,0 мм,   при этом   объем капли   составлял  ~ 0,05 мл. Получали влажное пятно диаметром в несколько миллиметров. В предварительных опытах  пипетку быстро удаляли,  а к центру влажного пятна  прикасались другой капиллярной пипеткой с реактивом – гексацианоферратом(II) калия или раствором аммиака. Заменить раствор  аммиака на   его  пары  не удалось из-за быстрого высыхания пятна исследуемого раствора.

Далее методику усовершенствовали -  фильтровальную бумагу предварительно пропитывали 10 % раствором реактива и высушивали.

Наблюдали  появление  окрашенного  пятна (таблицы 6, 6а), по цвету которого судили  о наличии определяемого катиона Cu2+ и  Ni2+.  При выполнении реакции на фильтровальной бумаге, используют капиллярно-адсорбционные свойства ее волокон.    Жидкость всасывалась  бумагой, а образующиеся окрашенные продукты реакции адсорбировались  на небольшом участке бумаги и были  четко видны на белом фоне.  Поэтому чувствительность реакции  выше по сравнению с реакцией в пробирках.

Для выполнения анализа использовали «беззольные» фильтры (не содержат катионов металлов) двух производителей - ООО «Бавер» (масса золы 0,00048 г)  и  ООО «Мелиор» (масса золы 0,00020 г).   В химических лабораториях   применяют специальную  хроматографическую  фильтровальную бумагу, но использование  беззольных фильтров   для простых анализов также  встречается в литературе.

Капельным анализом выполняют как реакции обнаружения, так и реакции разделения.  Ионы различаются   скоростью диффузии по капилля-рам и способностью адсорбироваться. Поэтому при нанесении капли раствора на фильтровальную бумагу происходит накопление и разделение ионов по концентрическим зонам, в которых эти ионы могут быть обнаружены соответствующими реактивами. Так как каждый ион попадает в «свою» зону, его концентрация по сравнению с исходной увеличивается, этим и объясняется повышение чувствительности реакции. Разделение ионов по зонам позволяет открывать данный ион без предварительного отделения его от других ионов.

Изменение цвета в пробирках и  на фильтровальной  бумаге было одинаково заметным. Но для опыта на бумаге требовалось очень малое количество раствора. Для увеличения чувствительности  анализа (таблица 6а) бумагу производства ООО «Мелиор» 3 раза пропитывали 10 % раствором желтой кровяной.  В промежутках бумагу  высушивали.  Концентрация  реактива на бумаге увеличивалась, и   цветовое пятно при добавлении исследуемого раствора получалось   компактнее  и  ярче.

Таблица 6

| № опыта | Пояснения к фотографиям | Результаты эксперимента капельным методом на фильтровальной бумаге, предварительно пропитанной желтой кровяной солью и высушенной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бумага ООО «Бавер» | Бумага ООО «Мелиор» |
| 1 | На фильтровальную бумагу нанесли модельные растворы № 1-4 сульфата меди(II) |  |  |
| 1а | В центр окрашенного комплекса гексацианоферрата ((II) меди (II) поместили каплю раствора аммиака |  |  |
| 2 | На фильтровальную бумагу нанесли модельные растворы № 1-4 сульфата никеля(II) |  |  |
| 2а | В центр окрашенного комплекса гексацианоферрата(II) никеля(II) поместили каплю раствора аммиака |  |  |
| Образование гексацианоферрата (II) меди (II) (на фото слева) и разложение его раствором аммиака (на фото справа) |  |  |  |
| 3 | Модельный раствор сульфата меди(II) № 1 |  |  |
| 4 | Модельный раствор сульфата меди(II) № 2 |  |  |
| 5 | Модельный раствор сульфата меди(II) № 3 |  |  |
| 6 | Модельный раствор сульфата меди(II) № 4 |  |  |

Таблица 6а

| № опыта | Концентрация раствора соли, % | Образование гексацианоферратов(II) меди (II) и никеля (II) (на фото слева) и их разложение гидратом аммиака (на фото справа). Результаты эксперимента капельным методом на фильтровальной бумаге ООО «Мелиор», предварительно 3 раза пропитанной 10 % раствором желтой кровяной соли и высушенной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раствор сульфата меди(II) | Раствор сульфата никеля(II) |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
| 3 | 0,1 |  |  |
| 4 | 0,01 |  |  |

  - Анализ состава поверхности «грязного» мельхиора последовательной обработкой его реактивами.

Изделия из мельхиора промывали, обезжиривали, затем последовательно обрабатывали реактивами в выбранной ранее последовательности: 1) NaOH(конц)    при   нагревании;             2)  HCl (разб.);  3) H2SO4(разб);   4) HNO3 (конц),  а также раствором аммиака. Полученные результаты представлены в таблице 7.

В качестве изделий в предварительных опытах  использовали монеты достоинством 1 копейка, при изготовлении которых основа из стали покрывается мельхиором. Монеты обрабатывали в растворах аммиака и соляной кислоты:

| Фотографии растворов после обработки монет |  | Монеты после обработки |
| --- | --- | --- |
| NH3*H2O (tкомн, 4 ч) | HCl (tкомн, 4 ч) |  |
| а | б в |  |

После добавления к зеленоватому  раствору (б)  желтой  кровяной соли  раствор перестал быть прозрачным и приобрел    зелено-синий цвет  (в).  Цвет растворов   указывает  на  присутствие,    прежде всего,  катионов никеля.  Поверхность промытых и высушенных монет после обработки выглядела неоднородной.  Появились  участки розово - красного цвета, характерные для меди и ее оксида.

Чтобы исключить при анализе результатов возможность растворения основы монет, приводящего к появлению в растворе катионов Fe2+   и Fe3+ (в присутствии О2) были получены следующие данные:

| Опыт | Результаты | Выводы |
| --- | --- | --- |
| К растворам FeCl3 (а) и FeSO4 (б) добавили раствор аммиака в избытке | а б | Образуются осадки гидроксидов. Аммиакатов синего цвета не обнаружено |
| К растворам FeCl3 (а) и FeSO4 (б) добавили желтую кровяную соль | а б | Цвет осадков синий |

Мы убедились, что   при   обработке  монет в растворении участвует только их поверхность. Однако результаты оказались сложными для интерпретации.  Поэтому далее  использовали  мельхиоровые ложки, долгое время лежавшие без употребления и покрывшиеся «загрязнениями».

Цвет исходных ложек был темным и неоднородным. На темном фоне наблюдались участки  черные, желтоватые, зеленоватые и синеватые.

Ложки опускали в раствор реактива (опыты в пробирках), при  этом черенок оставался выше уровня раствора. Условия обработки приведены в таблице 7.

Для капельного анализа на фильтровальной бумаге использовали     капельный метод растворения «загрязнений» (используется  при определении толщины гальванических  покрытий).

На поверхность «грязного»     мельхиора  наносили каплю выбранного  раствора и выдерживали   в течение  10 мин.  Затем каплю с поверхности переносили пипеткой на предварительно пропитанную желтой кровяной солью фильтровальную бумагу.

В растворе гидроксида натрия поверхность ложки не изменилась. Загрязнения растворить не удалось. Вероятно  требуется разработка методики  использования этого реагента.

Раствор после использования соляной кислоты имел зелено-голубой цвет. Сопоставляя цвет поверхности ложек, цвет раствора , изменение окраски реактивов, можно предположить, что в составе «загрязнений» поверхности присутствуют    оксиды меди и никеля и основной карбонат меди(II). При использовании соляной кислоты появлялся запах сероводорода. Возможно это свидетельствует о растворении сульфида  никеля.

Обработка  поверхности после соляной кислоты серной  не дала результатов. Серная кислота предлагалась   для растворения сульфида никеля. Отсутствие результата подтверждает растворение этого сульфида в опыте с соляной кислотой.  Наибольшее количество загрязнений удалось растворить с помощью соляной и затем азотной кислот.

Итак,  можно сделать вывод о том, что на поверхности мельхиора находятся следующие соединения: СuO, Cu2O,  NiO,  CuS,  Cu2S,  NiS,  Сu2CO3(OH)2

Таблица 7

| № опыта | Условия обработки мельхиора | Анализ содержания катионов никеля и меди в отработанном растворе |  | Фотография мельхиора после обработки | Вывод о составе «загрязнений» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пробирке | Капельный метод анализа |  |  |
| 1 | До обработки |  |  |  |  |
| 2 | Раствор гидроксида натрия 40 0С, 12 ч |  |  |  | Не обнаружены |
| 3 После опыта 2 | Раствор соляной кислоты 5 %, 20 0С, 10 мин Затем добавили раствор аммиака (б) | а б |  |  | CuO, Cu2O, NiO, Сu2CO3(OH)2 Возможно NiS |
| 4 После опыта 3 | Раствор серной кислоты 5 %, 20 0С, 1 ч |  |  |  | Не обнаружены |
| 5 После опыта 4 | Раствор азотной кислоты 5 %, 20 0С, 1 ч Затем добавили раствор аммиака (б) | а б |  |  | CuS, Cu2S |
| 6 Ложки исходные | Раствор аммиака 5 %, 20 0С, 6 ч |  |  | Внешних изменений нет | CuO, Cu2O, NiO, Cu2S Сu2CO3(OH)2 |

  - Очистка мельхиора кипячением в растворе соды с  добавлением алюминиевой фольги

После ознакомления с различными способами очистки «загрязненного» мельхиора был выбран способ № 10 (см. приложения): «прокипятить  изделие 15-20 минут  в  алюминиевой посуде с  раствором питьевой соды (вариант - соды и поваренной соли). Можно дно обычной посуды выстлать фольгой, на которую уложить  очищаемый мельхиор.  Содержание солей в литре раствора -  2-3 столовые ложки на   1 литр воды».

Из-за отсутствия в продаже питьевой соды  в работе ее заменили    пищевой – карбонатом  натрия. Концентрация раствора составляла 50 г/л.

Поскольку способ предполагает использование алюминия (в виде фольги) в контакте с раствором, имеющим щелочную реакцию среды, нами проделаны следующие предварительные опыты (таблица 8).

Известно, что алюминий взаимодействует с растворами щелочей. В нашем случае щелочная среда образуется в растворе соды вследствие ее гидролиза. Взаимодействие алюминия с раствором соды можно представить:

2Al  +  2Na2СO3  +  8H2O  =   2Na[Al(OH)4]  +  2NaHCO3  +  3H2↑

Признаком реакции являлось выделение газа. Для обнаружения иона алюминия использовали качественную реакцию осаждения гелеобразного  гидроксида алюминия раствором аммиака. Кроме внешнего вида, особенно-стью  полученного осадка  является растворение в кислоте и щелочи.

Если реакция протекает при кипячении,  гидрокарбонат натрия может разлагаться:                      60 – 200 оС

2NaHCO3       =         Na2СO3  +  Н2О   +   СО2↑

Na[Al(OH)4]  +  СО2  =  Al(OH)3↓ +  NaHCO3

t

Na[Al(OH)4] + NaHCO3  =  Na2СO3  +  Н2О  +  Al(OH)3↓

С раствором поваренной соли алюминий не взаимодействовал.

В таблице 9 приведены результаты удаления загрязнений с поверхности мельхиора. Методика проведения опыта была следующей:

- Алюминиевую фольгу погружали  в раствор соды или соли        (50 г/л) и закрепляли сбоку на стенке фарфоровой выпарительной чашки. Объем раствора составлял 300 мл;

- Опускали   мельхиоровую ложку в раствор до уровня черенка. Не допускали  соприкосновения с фольгой;

- Кипятили 30 мин;

- Прислоняли  ложку к фольге;

- По окончании опыта определяли реакцию среды растворов, внешний вид фольги и присутствие в растворе катионов

алюминия, никеля и меди с помощью растворов аммиака и желтой кровяной соли.

Опыты с очисткой мельхиора отличались составом раствора электролита  и наличием или отсутствием контакта мельхиора с алюминием.

Удаление загрязнений наблюдалось только при их контакте.                Следовательно,  очистка мельхиора предлагаемым  способом -  процесс  электрохимический.

Как было установлено ранее, основными   загрязнениями являются   оксиды и сульфиды меди и никеля.  Можно предположить, что  механизм их удаления связан с выделением в растворе при электролизе водорода. Об этом свидетельствует появление в процессе эффективной очистки запаха сероводорода, а также сравнение результатов   в пользу раствора соды.

Процессы, протекающие на аноде и катоде при кипячении растворов и контакте металлов можно  представить    следующими уравнениями:

Раствор соли

Катод (сплав):             Н2О  +  2ē → Н2  +  2ОН-

Анод (алюминий):      Al0  -  3ē  →  Al3+

Очистка  протекает достаточно медленно, а ее результат  не очень хороший. Алюминиевая фольга  подвергается сильному разрушению в процессе электролиза, наблюдается потеря  блеска и изменение цвета, особенно сильное со стороны, обратной  месту контакта сплава и алюминия. В конце  обработки кипячением   на поверхности ложек появляется белый налет, неоднородный по толщине.  Этот налет имеет сходство с образцом оксида алюминия  и не удаляется промыванием водой и обработкой щеткой.    Возможно, его образование происходит благодаря следующим реакциям:

- связывание ионов        Al3+ +  3ОН-  =    Al(OH)3↓

t

-разложение гидроксида алюминия       2Al(OH)3 =  Al2O3  +  3Н2О

Предположение  о связывании   ионов     позволяет также  объяснить   отсутствие изменения реакции среды  отработанного раствора и незначительное содержание в нем  катионов Al3+  (таблицы   9 и 10).

Раствор соды

Катод (сплав):           2Н2О  +  2ē  → Н2↑  +  2ОН-

Анод (алюминий):    Al0  -  3ē  →  Al3+

Водород также  может быть продуктом реакции алюминия с раствором соды. Поскольку очистка протекает очень быстро - мгновенно, можно предположить,  что участие в ней принимает атомарный водород, не успевший образовать молекулы. Результат – появление довольно сильного запаха  сероводорода. Щелочная реакция среды раствора усиливается, т.к. в нем происходит накопление гидроксид – ионов. Самое большое изменение вида и цвета фольги оказалось в месте контакта сплава и металла.

По мере кипячения раствора, в нем появлялся серый объемный и рыхлый осадок. Этот осадок (предположительно, гидроксид алюминия) растворялся в соляной кислоте. Одновременно из раствора выделялся  газ – СО2.  При последующем добавлении к прозрачному раствору гидрата аммиака образовался характерный,  гелеобразный  осадок гидроксида алюминия.

Катионов никеля и меди в отработанных растворах не обнаружено.

Поверхность ложек после кипячения в растворе соды в контакте с алюминием оказалась чистой и блестящей.

С точки зрения безопасности такой способ очистки мельхиора  рекомендовать нельзя, т.к. выделяется ядовитый газ – сероводород.

Таблица 8

| № опыта | Описание опыта и результатов | Фотографии |
| --- | --- | --- |
| 1 | К раствору хлорида алюминия добавили раствор аммиака. Образовался осадок гидроксида алюминия, который не растворялся в избытке аммиака. Хлорид алюминия получали растворением соли и взаимодействием гранулиро-ванного алюминия с соляной кислотой. |  |
| 1а | К садку гидроксида алюминия добавили растворы гидроксида натрия (а) и соляной кислоты (б). Осадок растворился. | а б |
| 2 | Алюминиевую фольгу помещали на 15 мин в раствор соды при комнатной температуре. На поверхности металла появлялся газ. Через 15 мин к раствору добавили раствор аммиака и наблюдали образование осадка. |  |
| 3 | Алюминиевую фольгу помещали в раствор соды и кипятили. |  |
| 3а | Через 15 мин к раствору добавили а) раствор аммиака, б) последовательно раствор соляной кислоты и аммиака. Получили осадок гидроксида алюминия | а б |
| 3б | Через 45 мин кипячения раствор стал темно – серым. В растворе обнаружены катионы алюминия | а б |
| 3в | К раствору после опыта 3 добавили раствор желтой кровяной соли (а). Через час в пробирке появился белый осадок (б). | а б |
| 5 | Алюминий помещали в раствор поваренной соли. Признаков реакции не было. |  |

Таблица 9

| № | Особые условия опыта Результат | Выделение газа | Сравнение результатов до опыта а) и после опыта б) |  |  | Обнаруженные катионы в растворе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ложки | Лакмусовая бумага | Алюминиевая фольга |  |
| 1 | Раствор соды. Ложка не касается алюминия Загрязнения не удалены | На поверхности фольги | а б |  |  | Al3+ |
| 2 | Раствор соды. Ложка касается алюминия Загрязнения удаляются очень быстро. Мельхиор приобретает блеск. | Бурно в месте контакта металлов. Ощущается запах сероводорода | а б | а б | а б | Al3+ |
| 3 | Раствор соли. Ложка не касается алюминия Загрязнения не удалены | На поверхности фольги | а б |  |  | Al3+ |
| 4 | Раствор соли. Ложка касается алюминия Загрязнения удалены частично. Мельхиор тусклый. Покрыт белым налетом. | На поверхности фольги и в месте контакта металлов | а б | а б | а б |  |

Таблица 10

| Момент отбора проб фольги и раствора | Фотографии раствора |  |  | Фотографии фольги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | После кипячения | После добавления HCl | После добавления NH3*H2O | До кипячения, | Поверхность со стороны контакта с изделием | Поверхность со стороны, обратной к контакту с изделием |
| После кипячения мельхиора в растворе соды с фольгой |  |  |  |  |  |  |
| После кипячения мельхиора в растворе соли с фольгой |  |  |  |  |  |  |

Выводы

- Медные сплавы  обладают  набором уникальных свойств, позволяющих широко использовать их в народном хозяйстве. В повседневной жизни  часто используется сплав меди с никелем – мельхиор.  Мельхиор всегда  при хранении  покрывается темным налетом, который нужно удалять.

- Сопоставлены  литературные данные  о  химических свойствах меди и никеля и их соединений с  собственными  экспериментальными результатами  последовательной обработки образцов загрязненного мельхиора реактивами (NaOH(конц), HCl (разб.), H2SO4(разб),  HNO3 (конц), а  также обработка раствором аммиака), что   позволило  сделать вывод о составе загрязнений.  Загрязнения представлены соединениями:   CuO, Cu2O, NiO, CuS, Cu2S, NiS, Сu2CO3(OH)2..

- С учетом возможностей  школьной лаборатории химии разработана и использована методика качественного (в т.ч. капельного) метода определения  катионов Cu2+ и Ni2+  в   растворах   с использованием желтой кровяной соли и  гидрата   аммиака.

- Изучен  популярный,  т.к. наименее трудоемкий,    способ очистки мельхиора – кипячение в растворе соды в присутствии алюминия. Показано, что это процесс электрохимический. Предложено объяснение химических процессов, протекающих при его использовании.

Способ рекомендуется для применения на свежем воздухе или в проветриваемом помещении, так как возможно выделение сероводорода.

В результате проделанной работы, мы приобрели опыт по выявлению проблемы, постановке задач  исследования, их решения с привлечением литературных данных, организации эксперимента и его осуществления.

Список  использованной литературы

- Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ.   -  М.: Химия, 2000. —  480 с.

- Лидин Р.А. , Андреева Л.Л. , Молочко В.А. Справочник по неоргани-ческой химии.  -  М.: Химия, 1987. -  680 с.

- Глинка Н. Л. Общая химия. — М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2005. — 728 с.

- Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, Изд. центр "Академия", 2001. - 743 с.

Приложение

Способы очистки мельхиора:

- Использование  специальных средств: растворов, паст, салфеток или полиролей.  При этом  высок риск попадания вредных химических веществ в организм человека при приеме нении сплава;

- Натирание   замшей с толченым  мелом и спиртом или зубной пастой и порошком.  Способ трудоемок и может оставить микротрещины на поверхности;

- После каждого применения протирать  раствором  пищевой соды в соотношении: на 1 литр теплой воды 50 г  соды;

- Очистить  мельхиор   можно обработкой  нашатырным   спиртом;

- Кипячение 15-20 минут в растворе лимонной кислоты     (100 г/1 л воды)  с  маленьким куском  медного провода;

- Кипячение мельхиоровых изделий вместе с чесночной шелухой;

- Выдерживание  10-15 минут в горячей воде, оставшейся после варки картофеля. Процедуру проводят в   алюминиевой посуде или с добав-лением пищевой фольги.  Есть рекомендации оставить мельхиор  в кастрюле с нарезанным картофелем, залить водой и выдержать 2—3 часа;

- В алюминиевой  кастрюле нагревают 1 л воды с  1 ст.л.  поваренной соли и скорлупой двух куриных яиц и затем в нее опускают мельхиор на  1-2 минуты. Как вариант, можно подержать мельхиор в воде, в которой варились яйца;

- Вернуть блеск мельхиоровым изделиям можно и с помощью использо-вания нашатырного спирта;

- Прокипятить  15-20 минут  в   алюминиевой кастрюле с раствором пищевой соды (вариант - соды и поваренной соли). Можно дно обычной посуды выстлать фольгой, на которую уложить  очищаемый мельхиор.  Раствор содержит 2-3 ложки солей на 1 литр воды.