Государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

Профессиональный лицей Петербургской моды

Санкт - Петербурга

Учебно - методическое пособие

по учебной дисциплине

«Основы материаловедения»

- для подготовки квалифицированных рабочих

- по профессии начального профессионального образования

262019.01  Художник по костюму

на базе среднего (полного) общего образования

- Разработчик: преподаватель Краснова Елена Николаевна

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………..3

Перечень лабораторных работ (практических занятий).....…………............................................4

Лабораторная работа № 1: «Распознавание текстильных волокон»……………………………..5

Практическое занятие № 1: «Виды текстильных нитей, системы прядения»…………………..9

Лабораторная работа № 2 «Определение волокнистого состава ткани органолептическим методом»…………………………………………………………………………………………….13

Лабораторная работа № 3  «Определение вида ткацкого переплетения»………………………18

Практическое занятие №2:  «Свойства тканей»………………………………………………….22

Лабораторная работа № 4 «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей.

Направления нитей основы»……………………………………………………………………….27

Практическое занятие № 3: «Ассортимент тканей по видам волокон»………………………....30

Практическое занятие № 4: «Нетканые материалы»……………………………………………..36

Практическое занятие № 5: «Ассортимент и свойства трикотажных материалов»…………....38

Практическое занятие № 7: «Подкладочные материалы»………………………………………..40

Практическое занятие № 8: «Прокладочные материалы»………………………………………..42

Практическое занятие № 9: «Фурнитура для швейных изделий»…………………………….....45

Практическое занятие № 10: «Отделочные материалы»…………………………………………49

Практическое занятие №11: «Материалы для скрепления деталей одежды»…………………..53

Практическое занятие №12: «Выбор материалов для изделий: белье, сорочка, платье»……...55

Практическое занятие № 13 :«Выбор материалов для изделий: костюм, пальто, куртка»…… 59

Приложения

Инструкции по технике безопасности…………………………………………………………….62

Контрольные вопросы для проверки усвоения пройденного материала……………………….64

Список литературы…………………………………………………………………………………71

Сводная ведомость выполнения лабораторных и практических работ

1 семестр

| Название темы Название лабораторной работы / практического занятия | Дата выполнения | Оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: Волокнистые материалы. |  |  |  |
| Лабораторная работа №1: «Распознавание текстильных волокон» |  |  |  |
| Тема: Основы технологии производства тканых материалов. |  |  |  |
| Практическое занятие № 1: «Виды текстильных нитей, системы прядения» |  |  |  |
| Тема: Волокнистый состав тканей |  |  |  |
| Лабораторная работа №2 «Определение волокнистого состава ткани органолептическим методом» |  |  |  |
| Тема: Строение и свойства тканей. |  |  |  |
| Лабораторная работа № 3 «Определение вида ткацкого переплетения» |  |  |  |
| Практическое занятие №2: «Свойства тканей» |  |  |  |
| Тема: Структура поверхности ткани |  |  |  |
| Лабораторная работа № 4 «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей. Направления нитей основы». |  |  |  |
| Тема: Ассортимент тканей по видам волокон. |  |  |  |
| Практическое занятие № 3: «Ассортимент тканей по видам волокон» |  |  |  |

Тема 2.Волокнистые материалы.

Натуральные волокна

| Названия волокон | Хлопок | Лен | Шерсть | Шелк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический состав | 95-96% целлюлоза 4-5% примяси | 80% целюлоза 20% примяси | 90% кератин 10% примяси | 75% фиброин 25% серицин |
| Природная окраска | белый бежевый зелиноватый | от светлого до темно серого | белая, серая рыжая,черная | слегка кремовый |
| Внешние показатели | корткое, мягкое | длинное,жесткое | извитое, мягкое | очень длинное, блестящее |
| Прочность в мокросм состоянии | возрастает на 10-20% | возрастает на 10-20% | снижается на 20-25% | снижается на 5-15% |
| Удлинение волокна | пластическое | пластичекое | упругое эластичное | эластическое |
| Гигроскопич- ность | 9% | 10-12% | 15-17% | 10-12% |
| Светостой- кость | после 940 часов прочность снижается на 50% | после 990 часов прочность снижается на 50% | после 1120 часов прочность снижается на 50% | после 200 часов прочность снижается на 50% |
| Особенности горения | Горят желтым пламенем образуя серый пепел запах жженой бумаги. Если пламя погасить тлеет с выделением струйки дыма |  | В пламени волокна спекаются, при вынесении из пламени не горят, образуя на конце волокон спекшийся черный шарик который легко растирается запах жженого пера |  |

Химические волокна

| Название волокна | Гигрос- копич- ность | Свойства волокон | Особенности горения |
| --- | --- | --- | --- |
| Капрон | 3,5-4% | Легкие, упругие, высокие прочность и износостойкость, не разрушаются микроорганизмами и плесенью, не растворяются органическими растворителями, стойки к действию щелочей, ткани хорошо смачиваются водой и быстро высыхают. | При внесении в пламя плавится, загорается с трудом, горит голубоватым пламенем. Если расплавленная масса начинает капать, горение прекращается, на конце образуется оплавленный бурый шарик, ощущается запах сургуча. |
| Лавсан | 0,4% | Легкий, упругий, прочный, морозостойкий, стойкий к гниению и плесени, устойчив к действию моли. | Горит желтым коптящим пламенем. Образуя на конце черный не растирающийся шарик. |
| Нитрон | 1,5% | Мягкое, шелковистое, теплое. По теплозащитным свойствам превосходит шерсть, но по стойкости к истиранию уступает хлопку, кислотостойкий, устойчив к действию всех органических растворителей, бактерий, плесени, моли, но разрушается щелочами. | Горит желтым коптящим пламенем со вспышками, образуя на конце твердый шарик. |
| Хлорин | 0,1 % | Матовое, малоупругое, высокая кислотостойкость, стойкий к действию щелочей, окислителей. Сильно электризуется, хорошие теплозащитные свойства, огнестойкость, ненамокаемость. | Не горит. При внесении в пламя волокно сжимается, ощущается запах хлора. |
| Винол | 5-8% | Устойчив к действию кислот, щелочей, органических растворителей, плесени, моли, микроорганизмов. | При внесении в пламя усаживается, затем горит желтоватым пламенем. После прекращения горения остается твердый наплыв светло – бурого цвета. |
| Спандекс эластан лайкра | 1-1,5 % | волокна можно растягивать до размера, в четыре-семь раз превышающего его первоначальную длину. Легкие, мягкие, химостойкие, придают упругость, эластичность, формоустойчивость |  |
| Вискоза | 11-12% | Мягкое, резкий блеск, растяжимое, устойчивое к истиранию, светостойкое. | Горит быстро, желтым пламенем с образованием легкого серого пепла, с запахом жженой бумаги. |
| Ацетатное | 6-7% | мягки, блестящий, обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи. ткани из них отличаются пониженной сминаемостью, быстро сохнут. | При горении на конце образуется оплавленный бурый шарик и ощущается запах уксуса |
| Триацетатные | 3,2-4% | Ткани из ацетатного и триацетатного шелка имеют слегка блестящую поверхность. хорошо сохраняет форму при плиссировке. |  |

Лабораторная работа №1

Тема: «Распознавание текстильных волокон»

Цель работы: научиться определять вид волокна органолептическим методом.

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы волокон

- пинцет

- спиртовка

- спички

- подложка в виде пластинки из термостойкого материала

- лупа

- линейка

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

  - Ознакомится с инструкцией по охране труда

  - Предложенные преподавателем волокна осмотреть и оценить каждый образец  по показателям:

- цвет (белое, серое, светло-серое, черное, рыжее и т.п.)

- блеск (матовое, блестящее - резкий блеск, нерезкий блеск)

- длина

- толщина (тонкое, очень тонкое, толстое, среднее)

- извитость (прямое, сильно извитое, слабо извитое)

- мягкость (мягкое, жесткое)

- гладкость (гладкое, пушистое)

- прочность (высокая, средняя)

  - Произвести испытание волокон на горение:

    - Скрутить из волокон жгут, длиной до 50 см.

    - Один конец жгута зажать пинцетом, другой подвести на короткое время к пламени сбоку, поджечь. Если не удастся поджечь сразу, повторите несколько раз. Процесс горения следует наблюдать вне пламени. По окончании  горения остаток должен остыть. Весь процесс горения необходимо проводить над термостойкой пластиной.

    - Проанализируйте: поведение при внесении и вынесении из  пламени (загорание, обугливание, горение), скорость горения, цвет и форма пламени, запах горения, вид и цвет остатка, его способность к растиранию.

Результаты исследований записать в таблицу №1, в графе вывод указать название волокна.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ, написанный в графе - вывод

таблица №1

| Образец волокна | Внешний вид и свойства волокон |  |  |  |  |  |  |  |  | вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цвет | блеск | длина | толщина | извитость | мягкость | гладкость | прочность | особенности горения |  |

Тема: Основы технологии производства тканых материалов.

Системой прядения называется совокупность процессов и машин, с помощью которых волокнистая масса перерабатывается в пряжу.

Кардная система прядения. Получают пряжу линейной плотности 15-84 текс из средневолокнистого хлопка, а также из химических и коротких льняных волокон. Кардная пряжа довольно равномерна, имеет среднюю чистоту, но недостаточную гладкость. Кардную пряжу используют при выработке тканей, трикотажных полотен, прошивных нетканых полотен, некоторых видов лент, тесьмы, шнуров, кружева.

Гребенная система прядения. Получают пряжу более прочную, гладкую, чистую и тонкую. Для прядения используют тонковолокнистый хлопок, лен, тонкую длинную шерсть. Из гребенной пряжи вырабатывают изделия наиболее высокого качества.

Аппаратная система прядения. Волокна в пряже мало распрямлены и мало ориентированы вдоль нити, поэтому пряжа получается рыхлой, ворсистой, пушистой. Аппаратную систему применяют при переработке массы неоднородных и сравнительно коротких волокон: хлопка низких сортов, отходов кардного и гребенного прядения хлопка, для выработки толстой пряжи. Эта система прядения широко применяется в шерстопрядении для выработки пряжи большой линейной плотности (160-500 текс) из короткой и неоднородной грубой шерсти в смеси с отходами гребенного прядения, хлопком и химическими волокнами, а также из ценной однородной по свойствам тонкой шерсти.

Пряжей называют текстильную нить, состоящую из более или менее распрямленных волокон ограниченной длины, соединенных скручиванием в процессе прядения.

Комплексные нити состоят из некоторого числа продольно сложенных элементарных нитей, соединенных скручиванием (химические нити) или склеиванием (шелк-сырец).

Мононить представляет собой одиночную нить, не делящуюся в продольном направлении без разрушения, пригодную для непосредственного использования в производстве текстильных материалов.

Крученая пряжа может быть:

- однокруточная, полученная скручиванием в один прием двух, трех и более пряж одинаковой длины

- многокруточная, полученная в результате двух или более следующих друг за другом процессов

скручивания (для получения двукруточной пряжи сначала скручивают часть нитей, а затем, сложив их, скручивают вторично).

В любом из этих случаев можно получить:

- простую крученую пряжу, если отдельные складываемые нити, подаваемые с одинаковым натяжением, образуют крученую нить однородной структуры по всей ее длине;

- фасонную крученую пряжу, состоящую из стержневой нити, обвиваемой нагонной (или эффектной) нитью, имеющей большую длину, чем стержневая. Последняя образует на пряже спирали, узелки разнообразных форм и размеров, кольцеобразные петли и др.

- армированную, имеющую сердечник (одиночная пряжа, крученая пряжа, комплексная нить и др.), обволакиваемый разными волокнами (хлопком, шерстью, льном, разными химическими волокнами) или нитями, прочно соединенными с сердечником благодаря скручиванию.

По волокнистому составу различают нити

- Однородные - пряжа, состоящая из волокон одного вида (хлопка, льна, шерсти, шелка);

- Смешанные - пряжа, состоящая из смеси волокон разного происхождения, равномерно распределенных по всему поперечному сечению вдоль пряжи (например, из смеси хлопкового и лавсанового волокна, шерсти и капронового волокна и др.).

- Неоднородные, содержащие однородные нити разного вида (например, шерстяная пряжа, скрученная с капроновой комплексной нитью)

- Смешанно - неоднородные (например, полушерстяная пряжа из смеси хлопка и шерсти, скрученная с капроновой комплексной нитью)

По отделке и окраске суровые - без отделки;отбеленные; гладкокрашеные; меланжевые - из смеси цветных волокон; мулированные - из двух и более разноцветных волокон;

Отделка и окраска текстильных нитей зависит от их волокнистого состава и структуры.

Практическое занятие № 1

Тема: «Виды текстильных нитей, системы прядения»

Цель работы: научиться определять виды текстильных нитей и способы прядения.

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы нитей

- пинцет

- лупа

- линейка

- пинцет

- спиртовка

- спички

- подложка в виде пластинки из термостойкого материала

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

  - Ознакомится с инструкцией по охране труда

  - Предложенные преподавателем нити осмотреть, определить:

- вид окраски (суровая, отбеленная, гладкокрашеная, меланжевая, мулинированная и т.п.)

- способ кручения (однокруточная, многокруточная, фасонная, армированная и т.п.)

- способ прядения (кардный, гребенной, аппаратный)

Результаты исследований записать в таблицу №1.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответы, написанные в таблице

таблица №1

| Образцы пряжи (ниток) | Вид окраски | Обоснование ответа | Способ кручения | Обоснование ответа | Способ прядения | Обоснование ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тема: Волокнистый состав тканей.

В зависимости от волокнистого состава ткани делятся на однородные, смешанные и неоднородные.

- Однородными называют ткани, в состав которых входит один вид волокон или нитей (например, ткани, в состав которых входят только волокна льна или только вискозные волокна). Однородные ткани бывают хлопчатобумажные, чистольняные, чистошерстяные и т.д. Ткани считают однородными, если в их состав кроме одного основного вида входит до 10% волокон других видов. Например, чистошерстяными считают ткани, с составе которых содержится 90% шерсти и 10% лавсана.

- Смешанными называются ткани, имеющие в составе основы и утка различные волокна, соединенные в процессе прядения. Например, в составе основы и утка присутствуют волокна шерсти, смешанные с нитроном, или волокна льна с лавсаном.

- Неоднородными называют ткани, у которых основа и уток состоят из разных видов волокон. Например, основа ткани хлопчатобумажная, а уток льняной. К неоднородным также относят ткани, выработанные из крученых нитей, которые состоят из одиночных нитей разного волокнистого состава. Например, ткань из натурального шелка, скрученного с триацетатной нитью.

Способы определения волокнистого состава тканей: органолептический и лабораторный

Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав тканей устанавливают, пользуясь органами чувств - зрением, обонянием, осязанием.

Оценивают внешний вид ткани, ее туше, сминаемость, характер обрыва пряжи или нити, характер горения нитей основы и утка, запах при горении нитей основы и утка, остаток после сгорания нитей.

Определение состава тканей рекомендуется проводить в следующем порядке.

- Внимательно рассматривают ткань с лицевой и изнаночной сторон, обращая внимание на ее цвет, блеск, пушистость, толщину и плотность.

- Проводят ручную пробу на смятие. Ткань сильно сжимают в кулаке. Через 30 с отпускают и разглаживают рукой. Анализируют степень смятости и характер образовавшихся складок.

- Выдергивают из образца основные и уточные нити. Рассматривают отдельно нити основы и утка, сравнивают их внешний вид. И те и другие нити раскручивают, каждое из составляющих волокон оценивают по длине, толщине, цвету, блеску, извитости.

- Каждую из исследуемых нитей обрывают, рассматривают и оценивают характер обрыва.

- Поджигают нить и наблюдают характер горения. Оценивают цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в пламени и вне пламени, плавление, исследуют остаток после сжигания.

Лабораторная работа №2

Тема: «Определение волокнистого состава ткани»

Цель работы: научиться определять волокнистый состав ткани органолептическим методом.

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы тканей

- пинцет

- спиртовка

- спички

- подложка в виде пластинки из термостойкого материала

- лупа

- конспект по предмету: «Материаловедение»

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

  - Ознакомиться с инструкцией по охране труду

  - Внимательно рассмотреть внешний вид образцов тканей с лицевой и изнаночной сторон.

1.1. Определить характер лицевой поверхности тканей:

  - Блестящая /Матовая

  - Определить на  ощупь гладкость и мягкость каждого образца:

  - Гладкая / Пушистая

  - Мягкая /Жесткая

3.   Провести ручную пробу на смятие. Проанализировать степень смятости и характер образования складок. (Ткань сильно сжать в кулак. Через 30 секунд отпустить и разгладить рукой.)

4. Вынуть из образца ткани по одной нити основы и утка.

Рассмотреть отдельно нити основы и нити утка:

- Каждую из исследуемых нитей оборвать, рассмотреть и оценить характер обрыва.

- Раскрутить нити, каждое из составляющих волокон оценить по длине, толщине, цвету, блеску, извитости.

5.  Поджечь нить основы и нить утка и наблюдать характер горения.

Оценить цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в пламени и вне пламени, плавление, исследовать остаток после сжигания.

Результаты исследований записать в таблицу №1.

Заполните в таблице графу вывод, то есть определите волокнистый состав ткани –однородная/смешанная/неоднородная.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ, написанный в графе – вывод.

таблица 1

| Показатели исследования | Образец №1 |  | Образец №2 |  | Образец №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нить основы | нить утка | нить основы | нить утка | нить основы | нить утка |
| Характер обрыва нитей |  |  |  |  |  |  |
| Описание волокон, входящих в состав нити |  |  |  |  |  |  |
| Особенности горения нитей |  |  |  |  |  |  |
| Характер лицевой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| Характер ткани на ощупь |  |  |  |  |  |  |
| Проба на смятие |  |  |  |  |  |  |
| Вывод |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 3

Тема: «Определение вида ткацкого переплетения»

Цель работы: научиться определять вид ткацкого переплетения ткани, раппорт;

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы тканей

- лупа

- клей-карандаш, скотч или степлер

- конспект по предмету: «Материаловедение»

- образцы тканей, различных видов ткацких переплетений

- классификация ткацких переплетений

- схемы ткацких переплетений

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Внимательно рассмотреть  предложенные преподавателем образцы тканей.

2. Используя свой конспект, учебник, схемы ткацких переплетений и коллекцию образцов – определить вид ткацкого переплетения.

Образцы тканей прикрепите в таблицу 1, напишите название ткацкого переплетения и характерные особенности, по которым Вы определили вид ткацкого переплетения.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| Образец | Название ткацкого переплетения | Характерные особенности |
| --- | --- | --- |

Практическое занятие №2

Тема: «Свойства тканей»

Цель работы: научиться определять свойства тканей

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы тканей

- лупа

- клей-карандаш, скотч или степлер

- образцы тканей

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1.  Внимательно рассмотрите внешний вид предложенных преподавателем образцов тканей.

2. Определите волокнистый состав ткани

(однородная, неоднородная, смешанная или смешанно - неоднородная ткань)

3. Определите свойства ткани:

3.1. Оптические свойства:

- блестящая или матовая лицевая и изнаночная поверхность

- прозрачная или не прозрачная

- цвет, колорит

3.2. Гигиенические свойства:

- гигроскопичность (в зависимости от волокнистого состава)

- воздухопроницаемость (в зависимости от волокнистого состава и ткацкого переплетения)

- водоупорность (обратите внимание на лицевую и изнаночную сторону ткани)

- электиризуемость (в зависимости от волокнистого состава)

- пылеемкость (обратите внимание на структуру поверхности ткани)

- теплозащитность(в зависимости от волокнистого состава)

3.3. Механические свойства:

- сминаемость

- пиллингуемость (обратите внимание на структуру поверхности ткани)

- износостойкость

- мягкая или жесткая на ощупь

- драпируемость

- прочность на разрыв

3.4. Технологические свойства:

- усадка (в зависимости от волокнистого состава)

- осыпаемость

- раздвигаемость нитей в швах

Результаты исследований запишите в таблицу №1

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| № | Образец ткани | Волокнистый состав | Оптические свойства |  |  | Гигиенические свойства |  |  |  |  |  | Механические свойства |  |  |  |  |  | Технологические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика поверхности | Прозрачность | Цвет, колорит | Гигроскопичность | Воздухопрониц. | Водоупорность | Электризуем. | Пылеемкость | Теплозащитность | Сминаемость | Пиллингуемость | Износостойкость | Мягкая/Жесткая | Драпируемость | Прочность | Усадка | Осыпаемость | Раздвигаемость нитей в швах |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тема 6: Структура поверхности ткани

В швейном производстве перед раскроем возникает необходимость выявить лицевую и изнаночную стороны ткани, а также определить направление нитей основы.

Признаки определения лицевой и изнаночной стороны ткани:

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону;

- печатные рисунки в тканях, имеющих одностороннюю отделку, на лицевой стороне более яркие и четкие;

- если ткацкое переплетение с двух сторон одинаковое, то на лицевой стороне рисунок переплетения более четкий;

- в тканях саржевых и диагоналевых переплетений рубчик на лицевой стороне идет снизу вверх слева направо (исключение составляют так называемые обратные саржи);

- более дорогие нити выводятся на лицевую сторону: в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, в полушелковых тканях - шелковые нити;

- в ворсово-начесных шерстяных тканях на лицевой стороне ворс располагается упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил;

- если гладкую ткань рассматривать, подняв ее до уровня глаз, можно заметить, что лицевая сторона менее пушистая, так как в процессе отделки она опаливается.

Признаки определения направления нити основы в ткани:

- основа идет вдоль кромки;

- начесный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушелковых тканях основа шелковая, направление основы в костюмных тканях совпадает с направлением полос и просновок (нитей основы, отличающихся по толщине или цвету);

- в шерстяных и хлопчатобумажных тканях, имеющих одну систему крученую, а вторую однониточную, основа обычно крученая;

- в шелковых тканях, выработанных из шелка-сырца и шелка-крепа, в основе всегда шелк-сырец;

- плотность основы в большинстве тканей больше, чем плотность утка.

Лабораторная работа № 4

Тема:  «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей. Направления нитей основы».

Цель работы:

- научиться определять нити основы и утка ткани

- научиться определять лицевую и изнаночную сторону ткани

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы тканей в конверте

- скотч или степлер

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1.  Внимательно рассмотреть внешний вид предложенных преподавателем образцов тканей находящихся в конверте

2. Определить направление нити основы и лицевую сторону образцов ткани

В таблицу № 1 прикрепить образцы лицевой стороной вверх, в направлении нити основы.

Написать признак, по которому Вы определяли направление нити основы и лицевую сторону ткани.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| Образцы ткани | Признак определения нити основы | Признак определения лицевой стороны |
| --- | --- | --- |

Практическое занятие № 3

Тема:  «Ассортимент тканей по видам волокон»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте тканей (по виду волокон)

Инструменты, приспособления, оборудование:

- инструкция по охране труда

- образцы тканей

- пинцет

- спиртовка

- спички

- подложка в виде пластинки из термостойкого материала

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труду

2. Внимательно рассмотреть внешний вид образцов тканей с лицевой и изнаночной сторон.

2.1. Определить волокнистый состав ткани.

2.2. Определить ассортиментную группу образцов ткани и прикрепить образцы

в таблицу № 1, в соответствии с указанными там названиями.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

- назвать область применения каждого образца ткани

таблица 1

| Название ассортиментной группы | Образцы тканей |
| --- | --- |
| Хлопчатобумажные ткани |  |
| Льняные ткани. |  |
| Шелковые ткани (из натурального шелка) |  |
| Шелковые ткани (из химических волокон) |  |
| Чистошерстяные ткани. |  |

Практическое занятие № 4

Тема:  «Нетканые материалы»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте нетканых полотен

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труду

2. Внимательно рассмотреть внешний вид образцов материалов предложенных преподавателем с лицевой и изнаночной сторон

3. Определить образцы нетканых полотен.

4.  Прикрепить в таблицу №1 образцы нетканых полотен, определить и записать:

- ассортиментную группу и название образца нетканого полотна

- основные свойства образца нетканого полотна

- область применения образца нетканого полотна

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| Образцы нетканых полотен | Ассортиментная группа (название нетканого полотна) | Основные свойства | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие № 5

Тема: «Ассортимент и свойства трикотажных полотен»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте трикотажных полотен

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труду

2. Внимательно рассмотреть внешний вид образцов материалов предложенных преподавателем с лицевой и изнаночной сторон

3. Определить образцы трикотажных полотен

4. Прикрепить в таблицу №1 образцы трикотажных полотен

5. Определить свойства трикотажного полотен по плану.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблица 1

Образцы трикотажных материалов

Свойства трикотажного полотна

образец

трикотажного

полотна

1)Волокнистый состав:_____________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2) Вид по способу получения:_______________________________

3) Свойсва:

3.1. Гигиенические:

гигроскопичность_______________________________________

воздухопроницаемость:__________________________________

электризуемость:________________________________________

пылеемкость:___________________________________________

теплозащитность:_______________________________________

3.2. Механические:

сминаемость:___________________________________________

пиллингуемость:________________________________________

износостойкость:________________________________________

драпируемость:_________________________________________

растяжимость:__________________________________________

3.3. Технологические:

усадка_________________________________________________

распускаемость нитей:___________________________________

раздвигаемость нитей:___________________________________

закручиваемость:________________________________________

Особенности влажно - тепловой обработки:_________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Рекомендуемые номера машинных игл:_____________________________________________

Рекомендуемые номера ниток_____________________________________________________

Рекомендуемое оборудование для соединения деталей:________________________________

Практическое занятие № 4

Тема:  «Подкладочные материалы»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте подкладочных материалов

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труду

2. Внимательно рассмотреть внешний вид образцов материалов предложенных преподавателем с лицевой и изнаночной сторон

3. Определить образцы подкладочных материалов.

4.  Прикрепить в таблицу №1 образцы нетканых полотен и записать:

- ассортиментную группу образца подкладочного материала

- основные (характерные) свойства образца подкладочного материала

- область применения образца подкладочного материала

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблицы 1

| Образцы подкладочных материалов | Название | Область применения | Основные (характерные) свойства |
| --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие № 4

Тема:  «Прокладочные материалы»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте прокладочных материалов

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Ознакомиться с инструкцией по охране труду

2. Внимательно рассмотреть внешний вид образцов материалов предложенных преподавателем с лицевой и изнаночной сторон

3. Определить образцы прокладочных материалов.

4.  Прикрепить в таблицу №1 образцы прокладочных материалов и записать:

- ассортиментную группу образца подкладочного материала

(на тканой, трикотажной или нетканой основе)

- область применения образца подкладочного материала

- основные (характерные) свойства образца подкладочного материала

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы и заполнить таблицу №1

- устно обосновать ответ.

таблицы 1

| Образцы прокладочных материалов | Ассортиментная группа | Область применения | Основные (характерные) свойства |
| --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие № 9:

Тема: «Фурнитура для швейных изделий»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте фурнитуры для швейных изделий

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- образцы фурнитуры

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Внимательно рассмотреть

- эскизы моделей одежды и внешний вид образцов материалов предложенных преподавателем

- образцы фурнитуры

2. Подобрать фурнитуру к модели одежды, с учетом предложенного материала

и прикрепить образцы фурнитуры в таблицу №1.

3. Выполнить описание выбранной фурнитуры

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| Эскиз модели одежды | Образец основной ткани | Образцы фурнитуры | Описание фурнитуры |
| --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие № 9:

Тема: «Отделочные материалы»

Цель работы: научиться ориентироваться в ассортименте отделочных материалов изделий

Инструменты, приспособления, оборудование:

- образцы материалов

- образцы отделочных материалов

- лупа

Информационные источники

- Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Ход работы:

1. Внимательно рассмотреть образцы отделочных материалов

- прикрепить образцы в соответствии с их названием в таблицу 1, написать область их применения

2. Подобрать отделочные материалы к модели одежды, с учетом предложенного материала

и прикрепить образцы.

Защита работы

- оформить работу: указать тему, цель работы

- устно обосновать ответ.

таблица 1

| Образец отделочного материала | Название | Область применения |
| --- | --- | --- |
|  | Киперная гладкокрашеная лента |  |
|  | Брючная с бортиком гладкокрашеная лента |  |
|  | Корсажная гладкокрашеная лента |  |
|  | Бельевая бретелечная лента |  |
|  | Лента для вешалок и петель |  |
|  | Эластичная подвязочная лента |  |
|  | Атласная гладкокрашеная лента |  |
|  | Отделочная пестротканая лента |  |
|  | Тесьма «Вьюнчик» |  |
|  | Шнур эластичный |  |
|  | Шнур обувной |  |
|  | Шнур синель |  |
|  | Шнур сутаж |  |
|  | Кружево (край) |  |
|  | Кружево (прошва) |  |
|  | Шитье |  |

Модель № 1

Образец основной ткани

Образцы отелочных материалов