План урока

Предмет Основы теории сварки и резки металла

Преподаватель             Кукушкин Юрий Николаевич

Тема:  «Строение зоны термического влияния при сварке плавлением».

- Тип урока: Комбинированный

- Цель урока.

а). Ознакомление учащихся с влиянием околошовной зоны нагрева основного металла на физико-механические свойства.

б). Сформировать умения определять температуру в зоне  термического воздействия с помощью диаграммы.

в).  Воспитать аккуратность у учащихся в построении диаграммы.

IV.        Время урока 45 минут.

Ход урока.

- Организация:  проверка наличия учащихся в классе, сообщение цели урока и плана дальнейшей работы.

- Опрос учащихся по вопросам.

- Что такое раскисление?

- Какие химические элементы применяются в качестве раскислителей?

- Какие вещества загрязняют шов?

- Нужно ли рафинирование?

- Наглядные пособия и средства ТСО: кодаскоп, прозрачная пленка.

- Метод опроса: фронтальный.

- Сообщение темы урока: строение зоны термического влияния при сварке плавлением.

- План изложения нового материала.

На свойства сварного соединения наряду с химическим составом металла шва

значительное влияние оказывает структура зоны термического влияния околошовной зоны.

В процессе сварки нагревается основной металл и в нем происходят структурные изменения под воздействием высоких температур.

Область нагрева называется – областью термического влияния – ЗТВ. Смотрим на экран.

Температура, до которой нагреваются  отдельные участки ЗТВ, изменяется от температуры плавления до окружающей температуры.

В зависимости от температуры нагрева, структурных и физико-механических изменений в ЗТВ различают следующие участки:

1 – неполного расплавления;

2 – перегрева;

3 – нормализации;

4 – неполной перекристаллизации;

5 – раскристаллизации;

6 – синеломкости.

Рисунок на экране.

Участок неполного расплавления является переходным от наплавленного металла к основному.

В процессе сварки он находится в твердожидком состоянии. Свойства этого участка оказывают решающее влияние на работоспособность сварной конструкции.

Участок перегрева определяется температурными границами: от температуры участка неполного расплавления до t=11000C.

В зоне перегрева сталей с повышенным содержанием углерода образуется крупнозернистая структура, которая заметно снижает пластичность металла и увеличивает его хрупкость. Ударная вязкость снижается на 25% и более.

Участок нормализации. На этом участке происходит образование мелкозернистой вторичной структуры. Механические  свойства металла на этом участке выше свойств основного металла в его исходном состоянии.

Участок неполной перекристаллизации.

Металл на этом участке подвергается только частичной перекристаллизации.

Наряду  с зернами, образовавшимися в результате перекристаллизации, присутствуют зерна исходного металла.

Участок рекристаллизации наблюдается, при сварке стали, подвергшийся пластической деформации (прокат). На этом  участке наблюдается некоторое измельчение зерен, что не изменяет механических свойств металла.

Участок синеломкости. На этом участке наблюдаются синие цвета на поверхности металла. При сварке низкоуглеродистых сталей наблюдается резкое падение ударной вязкости  из-за снижения пластичности. Это происходит, когда в сталях содержится кислород, азот и водород в избыточном количестве.

Размеры отдельных участков ЗТВ и общая ширина ее зависят от условий нагрева и охлаждения.

Закрепление: метод быстрого фронтального опроса с места.

Вопросы

1. Что такое зона термического влияния;

2. Ее основные участки.

Домашнее задание. Учебник.  В.И.Маслов «Сварочные работы»  стр.38-41