Операционная карта технологического процесса

изготовления  стропильной фермы.

| Номер операции | Наименование детали, сборочной единицы материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборочная операция | Катет мм | Длина шва мм | Диаметр электрода мм | Сила сварочного тока | Номер детали |
| 1. | Зачистить кромки деталей. Щетка стальная Очки Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу. Линейка 300 РДС Зачистить прихватки деталей от шлака Зубило Молоток Очки | 3 | 240 | 3 | 90-130 | 1,2,16 1,11,16 |
| 2. | Зачистить кромки деталей Щетка стальная Очки Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу Линейка 300 РДС Зачистить прихватки деталей от шлака Зубило Молоток | 3 | 240 | 3 | 90-130 | 1,11,15 1,11,15 |
| 3. | Зачистить кромки деталей Щетка стальная Очки Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу Газопламенная сварка Горелка инжекторная средней мощности ГЗ-03 номер наконечника 3 Линейка 300 | 3 | 350 | 1 | 3 | 1,3,4,5,6 |
| 4. | Зачистить кромки деталей собрать по рискам детали на прихватках по эскизу Щетка стальная. Очки Линейка 100. Уголок РДС Зачистить прихватки деталей от шлака Зубило Молоток | 3 | 300 | 3 | 90-120 | 1,8,9 |
| 5. | Зачистить кромки деталей Щетка стальная Очки Собрать по рискам детали на прихватках по эскизу Линейка 1000. Уголок. РДС Зачистить прихватки деталей от шлака Забило Молоток | 3 | 400 | 3 | 90-120 | 2,6,7,8,10, 11 |
| 6. | Зачистить кромки деталей. Щетка стальная Очки Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу Линейка 1000. Уголок. РДС Зачистить прихватки деталей от шлака Зубило Молоток | 3 | 160 | 3 | 90-120 | 2,4 |
| 7. | Зачистить кромки деталей Щетка стальная. Очки. Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу. Линейка 1000. Уголок. РДС. Зачистить прихватки деталей от шлака. Зубило. Молоток. | 3 | 160 | 3 | 90-120 | 2,5 |
| 8. | Зачистить кромки деталей. Щетка стальная. Очки. Собрать детали по рискам на прихватках по эскизу. Линейка 1000. Уголок. РДС. Зачистить прихватки деталей от шлака. Зубило. Молоток | 3 | 160 | 3 | 90-120 | 11,12 |
| 9. | Зачистить кромки деталей. Щетка стальная. Очки. Собрать детали на прихватках по рискам по эскизу. РДС. Зачистить прихватки деталей от шлака. Зубило. Молоток. | 3 | 160 | 3 | 90-120 | 11,14 |
| 10. | Произвести сварку конструкции основным швом с разваром прихваток согласно установленных на эскизе сварных швов стыковых, угловых и нахлесточных соединений. Электрод МР-3с-4,0 РДС. Зачистить основные швы. Зубило молоток Произвести визуальный контроль качества швов. Недостатки устранить | 4 | 2170 | 4 | 140+80 | 1 15 |

Сварные швы и соединения.

При изготовлении стропильной фермы применялись следующие сварные соединения:

Стыковое для деталей   1,2,3,5,6,8,10,11,12,14

Угловое для деталей  1,2,3,5,6,8,10,11,12,14

Нахлесточное для деталей 1,2,16,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Сварные швы применялись следующие:

для нахлесточного соединения

Н1 – без скоса кромок односторонний для сварки деталей толщиной

от 2-60мм

для углового соединения

У4 – без скоса кромок односторонний для сварки деталей толщиной

от 1- 30мм

для стыкового соединения

С2 – без скоса кромок односторонний для сварки деталей толщиной от 1-6мм

Режим электродуговой сварки.

Сварка проводилась в нижнем положении.

Диаметр электрода выбирался в зависимости от толщины металла, катета шва и положения шва в пространстве. Для профиля С  толщиной стенки 3 мм и листовой стали 5 мм был выбран диаметр электрода + 3мм.

Сила сварочного тока определяется по формуле  Iсв + Кdэ

К – коэффициент,  зависящий от диаметра электрода. Для dэ=3    К= 30   45

Iсв = 30 3  = 90А

Нижний

Iсв = 45 3  = 135А

Верхний

Для сварки основного шва был выбран электрод  4

Так как длина дуги сильно влияет на качество сварного шва, то она  определялась по формуле

Lq = (0,5 – 1)  dэ

Для  dэ  = 3

Lq = 0,5 -  3    = 1,5мм

нижняя

Lq =   1 -  3     =  3мм

Верхняя

Сварочный  аппарат использовался с выключением прямой полярности.

Газопламенная сварка.

Сварка проводилась левым способом,  использовалась присадочная проволока  СВ08.

Пламя горелки устанавливалось нормальное,  и сварка проводилась в восстановительной зоне пламени.