МКС(К)ОУ школа №10 VIII вида

Ступинского муниципального района

Конспект урока

по трудовому обучению в 6 классе

на тему: «Определение

хлопчатобумажных и льняных тканей».

Учитель: Лысенко Ольга Владимировна

Цели урока

Образовательные:

- Познакомить детей с миром тканей.

- Научить определять хлопчатобумажные, льняные ткани по внешнему виду, на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.

Воспитательные:

- Создавать благоприятные условия для активного включения в работу.

- Воспитывать самостоятельность.

- Прививать эстетический вкус и аккуратность.

Коррекционные:

- Развивать мышление учащихся.

- Обогащать словарный запас.

- Способствовать овладению моторикой мелких мышц, умением управлять своими двигательными действиями.

Оборудование урока

- компьютер,

- мультимедийный проектор,

- коллекция тканей,

- образцы х/б и льняных тканей,

- рабочие коробки.

План урока

I. Организационный момент {3 минуты}.

II. Проверка и учет знаний {7 минут}.

III. Знакомство с новым материалом {7 минут}.

IV. Физкультминутка {3 минуты}.

V. Выполнение лабораторно-практической работы {15 минут}.

VI. Индивидуальная работа {в течение урока}.

VII. Поведение итога урока {5 минут}.

Ход урока

- Организационный момент

  - проверка отсутствующих учащихся;

2) подготовка рабочих мест, спецодежды.

- Проверка и учет знаний

Вопрос учителя: «С какими материалами, девочки, мы работаем на уроках швейного дела?». Ответ детей: «На уроках швейного дела мы работаем с тканями».

Вступление слово учителя:

Да, на уроках швейного дела мы работаем с тканями. Ткани всякие важны, ткани всякие нужны (сл. №1). Современная текстильная промышленность может изготовить ткань практически из любых волокон. В лабораториях прошли испытания тысячи видов различных волокон. Однако, практическое применение нашли не все.

Так, например, давно обратили внимание на крапиву (сл. №2). Это растение растет везде, и имеет хорошие свойства волокна: прочность, белизну, блеск и шелковистость. Ещё в древности, как свидетельствует раскопки археологов, луб крапивы находил свое применение. И все же, несмотря на все поиски и разработки, крапиву так и не удалось «приручить». Ныне находит практическое применение только крапива «рами», растущая в Индии, стебли которой содержат 22% волокна.

Вы, наверное, помните сказочную повесть Н.Носова о Незнайке и его друзьях. Изобретательные малыши создали машину, которая перерабатывала одуванчики в штанишки и рубашки для жителей Солнечного города (показ фрагмента мультфильма). А ведь не такая уж это и сказка. Долгое время текстильщики бьются над тем, чтобы заменить некоторые тропические волокна пухом одуванчиком или тополей, так досаждающих нам в начале лета. Возможно, не в столь отдаленном будущем мы будем носить тополиные рубашки и одуванчиковые куртки.

А сейчас от экзотических видов волокон перейдем к традиционным, с которыми люди знакомы на протяжении тысячелетий, и вырабатывают из них различные виды тканей.

Актуализация опорных знаний:

Провожу игру «Аукцион»

- Чем является волокно?

\волокно является сырьем для получения пряжи (нитей)\.

- Из чего вырабатывают ткань?

\Ткань вырабатывают из пряжи (нитей)\.

- На каких фабриках вырабатывают ткань?

\Ткань вырабатывают на ткацких фабриках\.

- Какие бывают ткани?

\Ткани по происхождению бывают натуральные и химические\.

5. Назовите ткани натурального происхождения?

\К тканям натурального происхождения относятся хлопчатобумажные, льняные, шелковые и шерстяные ткани\.

- Назовите ткани химического происхождения?

\К тканям химического происхождения относятся искусственные и синтетические ткани\.

- Какие изделия шьют из хлопчатобумажных и льняных тканей?

\Из хлопчатобумажных и льняных тканей шьют одежду, обувь, предметы быта и т.д.\.

- Расскажите, какие предметы в нашей мастерской изготовлены из ткани?

\В нашей мастерской изготовлены из ткани образцы одежды, поделки, чехол на гладильную доску, шторы и т.д.\.

Обобщаю ответы детей.

Дежурный по словарю выставляет на доске словарные слова.

- волокно

- натуральное

- химическое

- ткань

- хлопчатобумажная

- льняная

Девочки, представьте, что сегодня наш класс лаборатория (сл. №3). Мы будем определять хлопчатобумажные и льняные ткани.

Скажите:

- Какие свойства имеют хлопчатобумажная ткань?

/Хлопчатобумажная ткань мягкая, довольно прочная, лёгкая, мнётся при носке. Она пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет, хорошо стирается, создает ощущение тепла. При стирке ткань дает большую усадку по основе/.

- какие свойства имеет льняная ткань?

/Льняная ткань жесткая, прочная, сильно мнется при носке. Она хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет, легко отстирывается, создает ощущение прохлады. Ткань не растягивается по основе и почти не тянется по утку/.

- По каким признакам можно определить вид ткани?

/Вид ткани можно определить по внешнему виду, на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей/.

Повторяем признаки хлопчатобумажных и льняных тканей.

Работаем с таблицей:

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей (сл. №4).

| Характеристика | Хлопчатобумажная ткань | Льняная ткань |
| --- | --- | --- |
| По внешнему виду | 1. х/б ткань шероховатая, не имеет блеска. 2. нити тонкие одинаковой толщины | 1. имеет гладкую поверхность 2. нити более толсты, неравномерной толщины |
| На ощупь | 1. ткань мягкая, кажется теплой 2. при растяжении по долевой нити (основе) х/б ткань почти не тянется, а по поперечной нити (утку) дает растяжение. | 1. льняная ткань жесткая, тяжелая, прохладная. 2. по основе и утку льняная ткань почти не тянется. |
| По разрыву | 1. х/б ткань легко рвется и по основе и утку. 2. если разорвать х/б ткань, то на разрыве мы увидим тонкие пушистые волоконца – ватку. | 1. льняная ткань рвется с трудом. 2. на разрыве льняной ткани виден пучок прямых волокон – кисточка. |
| По характеру горения | 1. горит х/б ткань ярким пламенем, чувствуется запах жженой бумаги. 2. после сгорания образуется серый пепел | 1. горит быстро, чувствуется запах жженой бумаги. |

- Знакомство с новым материалом.

Учитель знакомит девочек с ходом лабораторно-практической работы: «Определение хлопчатобумажных и льняных тканей».

Ход работы

  - Рассмотреть образцы тканей.

Определить вид тканей по внешнему виду, на ощупь, на разрыв (сл. №5).

Разложить на группы.

  - Понаблюдать за характером горения нитей.

По характеру горения определить вид тканей (опыт делает учитель).

  - Оформить образцы тканей в тетради и подписать их (хлопчатобумажные, льняные).

Закрепляю полученные знания по теме урока с детьми в групповой беседе и                                                                                                                                             индивидуально.

Перед началом работы повторяю с детьми правила безопасной работы иглой, ножницами (провожу в форме эстафеты).

- Физкультминутка проводится с музыкальным сопровождением.

- Выполнение лабораторно-практической работы.

Во время выполнения работы звучит инструментальная музыка.

- Индивидуальная работа.

Объяснение и показ слабым учащимся хода работы в течение урока.

- Подведение итогов урока.

- Какую работу выполняли сегодня на уроке?

/Сегодня на уроке мы определяли хлопчатобумажные и льняные ткани/.

- По каким признакам вы определили хлопчатобумажные и льняные ткани?

/Хлопчатобумажные и льняные ткани мы определяли по внешнему виду, на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей/.

- Почему хлопчатобумажные и льняные ткани называют натуральными?

/Хлопчатобумажные и льняные ткани называют натуральными потому что волокна хлопка и льна существуют в природе/.

- Как определить хлопчатобумажную ткань по внешнему виду?

/Хлопчатобумажная ткань по внешнему виду шероховатая, не имеет блеска, нити тонкие, одинаковой толщины/.

- Как определить льняную ткань по внешнему виду?

/Льняная ткань по внешнему виду гладкая, нити более толстые, неравномерной толщины/.

- Какие трудности испытывали при выполнении практической работы?

/Трудностей не было/.

Учитель оценивает работу девочек.