Подготовка поверхности древесины под прозрачное покрытие

|  |  |
| --- | --- |
| **операция** | **назначение** |
| Обессмоливание | Обеспечить сцепление лакокрасочной пленки с древесиной |
| Отбеливание | Сохранить натуральный цвет древесины  |
| Удаление ворса | Выровнять поверхность |
| Порозаполнение | Увеличить плотность древесины и сцепление древесины с лакокрасочно пленкой , предупредить проседание лакокрасочной пленки в древесные поры , уменьшить расход лака или политуры |
| Незначительная подмазка | Устранить механические повреждения |
| Шлифование | Выгладить поверхность |

 **Запомните!**

 На прочности прилипания лакокрасочного слоя сказывается влажность древесины и качество ее подготовки к отделке: чем суше древесина и чем лучше подготовлена ее поверхность к отделке, тем прочнее держится лакокрасочная пленка.

Сильно свилеватые места не поддаются полной зачистке. Такие места зачищают циклей. Древесину хвойных и мягких пород не обрабатывают циклей, так как поверхность изделий становится шероховатой.

Для лакирования в вручную нельзя применять нитролаки, предназначенные для нанесения способом распыления. В него входят настолько активные , сильные растворители , что при нанесении кистью или тампоном они растворяют ранее нанесенные слои лака и той же кистью или тампоном сдирают их с обрабатываемой поверхности.

Продолжительность межоперационной сушки зависит от свойств нанесенных на древесину отделочных составов, температурных условий и требуемого качества отделки.